Синтез гуанидиновых оснований для экстракции пертехнетат-аниона (TcO4-) из отработавшего ядерного топлива

Абрамов В.А., Лексина У.М., Матвеев П.И., Лемпорт П.С., Ненайденко В.Г.

Студент 5 курса специалитета,

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: abramovv1998@yandex.ru

Проблема обращения с высокоактивными отходами (ВАО) в атомной энергетике стоит остро. Для повторного использования ядерного топлива необходимо наиболее полно и с минимальными затратами извлечь из ВАО требуемые вещества с высокой селективностью. Разработка эффективных экстрагентов для извлечения пертехнетат аниона (TcO4-) из ядерных отходов является одной из таких задач [1]. На основании данных компьютерного моделирования одним из возможных классов рецепторов для связывания пертехнат-аниона могут являться производные гуанидина. Помимо эффективности связывания гуанидинов с пертехнетат-анионом необходимо также учитывать основность и растворимость синтезируемых соединений в растворителе, применяемом для экстракционных испытаний. В частности, мета-нитробензотрифторид («Ф-3») широко применяется для жидкость-жидкостной экстракции f-элементов из азотнокислых сред.

В настоящей работе был синтезирован ряд гуанидинов [2, 3], отличающихся природой и строением заместителей в гуанидиновом ядре, основностью и липофильностью (Рис.1).

Рис. 1. Ряд синтезированных гуанидиновых производных

Тестирование экстракционных свойств полученных гуанидинов показало, что основность N,N',N''-триалкилгуанидинов слишком высока для их применения в азотнокислых средах, в то время как растворимость N,N',N''-триарилгуанидинов как правило недостаточна, и для её повешения требуется введение в ароматические заместители дополнительных алкильных заместителей. В то же время наилучшие экстракционные показатели среди полученного ряда гуанидинов были достигнуты для N,N’-дифенил-N''-гексилгуанидина и N-фенил-N',N''-дигексилгуанидина. По всей видимости, для этих представителей достигается баланс основности, растворимости и эффективности связывания с пертехнетат-анионом.

Литература

# 1. Герман К. Э., 200000 лет тому вперед. В чём уникальность технеция и почему он так важен для ядерной медицины и атомной энергетики? // Вестник Атомпрома: Материаловедение. 2019, номер 5, стр. 26-31.

# 2. Ramadas K., Janarthanan N., Pritha. A Short and Concise Synthesis of Guanidines // SYNLETT, 1997, pp.1053-1054.

# 3. Sirilak W., Mookda P., Wong P., One-Pot Synthesis of C2-Symmetric and Asymmetric N,N′,N′′-Substituted Guanidines from Aryl Isothiocyanates and Amines // SYNLETT, 2016, pp. 1121-1127.