Синтез фотостабилизаторов на основе циклоалкилацетофенонов в нано-каталитической системе

Нагиева М.В., Гейдарли Г.З.

Докторант

Институт Нефтехимических процессов НАН Азербайджана, г.Баку

e-mail: mehri.nagieva@mail.ru

Из литературных источников известно, что химические соединения, имеющие в составе ацето- и бензофеноновые фрагменты могут быть широко использованы как светостабилизаторы [1,2].

В представленной работе приводятся результаты реакций получения 2-гидрокси-5(метилциклоалкил)-ацетофенонов на основе реакций ацилирования n-(1-метилциклопентил)- и n-(1-метилциклогексил)-фенолов с уксусной кислотой в Zn-содержащей нано-каталитической системе, и испытание полученных соединений в качестве фотостабилизаторов к полистиролу.

Ниже приведена схема реакций ацилирования n-(1-метилциклоалкил)-фенолов уксусной кислотой нано-каталитической системе.

2-Гидрокси-5(1-метилциклоалкил)-ацетофеноны в количестве 0.5% были добавлены в полистирол и их стабилизирующее действие сравнивали с известными стабилизаторами. Исследованы изменения оптической плотности С=О, СН3 и СН2 групп в зависимости времени фотооблучения.

| Образец | D1730 см-1 | Образец | D1730 см-1 | Образец | D1730 см-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС | - | ЦААФ-1 | 0.090 | ЦААФ-2 | 0.132 |
| ПС+0.5 ч фотооблучения | - | ЦААФ-1+0.5 ч фотооблучения | 0.087 | ЦААФ-2+0.5 ч фотооблучения | 0.131 |
| ПС+1.0 ч фотооблучения | - | ЦААФ-1+1.0 ч фотооблучения | 0.085 | ЦААФ-2+1.0 ч фотооблучения | 0.131 |
| ПС+2.0 ч фотооблучения | 0.027 | ЦААФ-1+2.0 ч фотооблучения | 0.085 | ЦААФ-2+2.0 ч фотооблучения | 0.131 |
| ПС+4.0 ч фотооблучения | 0.030 | ЦААФ-1+4.0 ч фотооблучения | 0.085 | ЦААФ-2+4.0 ч фотооблучения | 0.131 |
| ПС+8.0 ч фотооблучения | 0.035 | ЦААФ-1+8.0 ч фотооблучения | 0.085 | ЦААФ-2+8.0 ч фотооблучения | 0.131 |

В спектре полистирола наблюдается полоса при 1730 см-1 относящаяся к карбонильной группе. В процессе фотооблучения полистирола без добавления стабилизатора пик при 1730 см-1 растет с увеличением времени фотооблучения. После добавления предлагаемых нами фотостабилизаторов в течение 8-и часового фотооблучения ИК- спектры образцов практически не изменились. Таким образом, данные испытаний свидетельствуют о том, что полученные ацетофеноны могут быть использованы как фотостабилизаторы к полистиролу.

Литература

1. Покровская С.В., Корбут Е.Я. Инновационные идеи модернизации процесса алкилирования фенола с целью повышения качества алкилата // Промышленность. Прикладные науки. Химическая технология, 2018, № 11, с. 101–107

2. Osiglio L., Romanelli G., Blanco M. Alcohol acetylation with acetic acid using borated zirconia as catalyst. // Molecular Catalysis A: Chemical, 2009, vol. 316, No 1, pp.52–58.