Ферментативно синтезированный гидроксиапатит в качестве носителя радионуклидов рутения и иттрия

Долгова В.К.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: varya.dolgova@mail.ru

В настоящее время происходит активное развитие ядерной медицины. Помимо классических радиофармпрепаратов, могут быть использованы препараты, основанные на неорганических носителях. Одним из таких является гидроксиапатит (ГАП), благодаря биосовместимости и биоактивности.

Существует множество способов получения гидроксиапатита, однако для медицинских целей одним из наиболее перспективным является ферментативный. Он основан на гидролизе органических фосфатов щелочной фосфатазой в присутствии ионов кальция. В результате происходит образование твердой фазы ГАП. Метод позволяет контролировать размер частиц, их форму и локализацию фазообразования.

Гидроксиапатит демонстрирует хорошие сорбционные свойства по отношению к веществам разной природы: органическим красителям, белкам и ионам металлов. Благодаря этому гидроксиапатит может быть использован как носитель медицинских радионуклидов. Целью данной работы было создание носителя для радионуклидов иттрия и рутения на основе ферментативного гидроксиапатита.

Для достижения поставленной цели был синтезирован ферментативный гидроксиапатит, охарактеризована его морфология методами электронной микроскопии, рентгенофазового анализа, низкотемпературной сорбции азота, инфракрасной Фурье-спектроскопии.

Для определения сорбционных характеристик образцов ГАП проведена сорбция огранического красителя конго красный. Краситель был выбран в качестве модели органического лекарственного препарата, обладающего противоопухолевым эффектом.

Для определения сравнительных параметров сорбции ферментативного и наногидроксиапатита по отношению к ионам металлов проводилась сорбция ионов меди. Получены изотермы сорбции, они описываются уравнением вида Ленгмюра. Для наногидроксиапатита наблюдается более быстрая кинетика, в то время как максимальная сорцбия выше для ферментативного – 81,6 мг/г для наноГАП и 253,2 мг/г для ферментативного.

Иттрий-90 является известным терапевтическим радионуклидом благодаря своим свойствам: максимальная энергия бета-частиц и период полураспада иттрия-90 составляют 2,27 МэВ и 64 часа соответственно. Иттрий-90 экстрагировали ТБФ из равновесной смеси со стронцием-90. Проводилась сорбция иттрия на ферментативный гидроксиапатит. Для данного процесса характерна быстрая кинетика – более 90% сорбируется за 15 минут. Максимальная сорбция достигает 500 мг/г.

Среди изотопов рутения особенно перспективным для медицины является рутений-97 (тип распада электронный захват, период полураспада 2,9 суток, энергия основной (89%) гамма-линии составляет 215 кэВ). Такая энергия позволяет использовать рутений-97 как диагностический радионуклид. Однако возможно выделить и терапевтический потенциал данного изотопа [1]. Отработана методика выделения рутения. Была проведена сорбция на гидроксиапатите.

1. Казаков А.Г., Иванов И.А., Орлова М.А., Приселкова А.Б., Алиев Р.А., Алешин Г.Ю., Трофимова Т.П., Калмыкова С.Н. Новый способ выделения 97Ru из облученного α-частицами молибдена для ядерной медицины // Известия Академии Наук. 2020. Серия химия. № 3. P. 615-619.