Сорбция цезия на минералах различных групп и месторождений

Тонян И.Р.

Студентка, 4 курс специалитета

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, 
Химический факультет, Москва, Россия

E-mail:iton612@yandex.ru

Захоронения радиоактивных отходов (РАО) предусматривает создание защитной системы инженерных барьеров, предназначенных для обеспечения безопасности хранилища на длительные периоды. Для данных целей предполагается использование барьерных материалов, которые позволяют предотвратить поступление радионуклидов в окружающую среду ввиду высокой сорбционной способности и низкой водопроницаемости. Наиболее перспективным материалом принято считать бентонитовые глины, свойства которых обеспечиваются присутствием минералов подгруппы смектита.

В данной работе была сопоставлена сорбционная способность минералов различных групп (смектита, каолинита, иллита и цеолита), являющихся распространенными компонентами бентонитовых глин, по отношению к цезию. Также были использованы природные бентонитовые глины малоизученных месторождений России и СНГ (Даш-Салахлинского, Динозаврового, Зырянского, 10-й Хутор), выделенные из них Na-фракции монтмориллонита, и широко изученные образцы МХ-80 (США, Вайоминг), Кунипиа Ф (Япония), FEBEX (Испания)[1]. Было исследовано влияние заряда слоя смектита на величину сорбции цезия.

Взаимодействие цезия происходит по механизму ионного обмена:

≡XNa + Cs+ ( ≡XCs + Na+,

где ≡ Х сорбционные центры.

В ходе работы были изучены зависимости сорбции цезия в широком диапазоне концентраций (10-14- 10-2 М) и рН (2-10).

Обнаружены существенные различия в поведении цезия на исследуемых образцах. Наблюдалось снижение сорбции цезия в ряду иллит-монтмориллонит~цеолит-каолинит во всем диапазоне изученных концентраций. Несмотря на различия в структуре, аналогичные сорбционные зависимости были получены для образцов МХ-80 и цеолита.

Для ряда бентонитов (FEBEX, месторождений Зырянское, Динозавровое, Даш-Салахинское и 10-й Хутор) наблюдаются 2 плато на изотермах сорбции, что свидетельствует о существовании различных типов сорбционных центров. МХ-80 и Кунипиа Ф имеют схожий минеральный состав, но на изотермах сорбции наблюдается лишь один сорбционный центр, а значения сорбции ниже во всем диапазоне. Также существенные различия наблюдаются при сорбции цезия на образцах 10-й Хутор и Динозаврового месторождения, имеющих схожий. минеральный состав. Существенные различия сорбционных свойств бентонитов с близким составом могут быть связаны с влиянием тонкой структуры образца.

Выявлена корреляция между сорбцией следовых концентраций цезия и величиной заряда слоя образца. Так, большая величина заряда слоя обуславливает высокую сорбционную способность на монтмориллоните Зырянского месторождения, в то время как для нонтронита наблюдается более слабое взаимодействие цезия в этом же диапазоне концентраций.

Литература:

1. Семенкова А.С. Сорбция Cs(I), Eu(III), Np(V) на глинах различного минерального состава. Диссертация кандидата химических наук. МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, 2019.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 20-73-00135).