Сравнение сорбционных характеристик различных сорбентов для предварительного концентрирования стронция из природных вод

Черепанова М.А., Семенищев В.С.

Студент, 1 курс магистратуры

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Физико-технологический институт, г. Екатеринбург, Россия

e-mail: maria.963@mail.ru

Радиоактивный изотоп 90Sr с относительно длительным периодом полураспада – 29,1 года – является одним из наиболее опасных продуктов деления урана и плутония, происходящего в ядерных реакторах, поскольку этот долгоживущий изотоп относится к биологически значимым радионуклидам. Основным источником загрязнения окружающей среды стронцием были испытания ядерного оружия и аварии на АЭС. Ввиду радиотоксичности 90Sr необходимо контролировать содержание данного изотопа в питьевой воде. Целью данной работы было изучение возможности применения различных сорбентов для концентрирования 90Sr в природной воде. Для изучения были взяты следующие сорбенты: органические сильнокислотные катиониты КУ-2 и Dowex Marathon HC, а также неорганические ионообменники фирмы Термоксид Т-3, Т-5, Т-3К.

Предварительные эксперименты проводили при высокой скорости пропускания воды для надежного выявления различий сорбентов. Природную родниковую воду с содержанием стронция 80 мкг/л, концентрировали с помощью перистальтического насоса со скоростью пропускания 1,5 л/ч (330 к.о./ч). Объем пропущенной пробы воды составил 5 литров при объеме сорбента 4,5 мл (1100 к.о.). После каждых 450 мл отбирали пробы по 50 мл, предварительно также отбирали исходную пробу и пробу из раствора после сорбции; концентрации элементов измеряли на масс-спектрометре NexION 350 (Perkin Elmer, США). Результаты представлены в Табл. 1

Таблица 1 – Сорбционные характеристики исследованных сорбентов

| Сорбент | S % | Реализованная емкость по Sr, мкг/г | Реализованный коэф-фициент распределения Sr, мл/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Т-3К | 33,9 | 31,5 | 570 |
| Dowex Marathon HC | 60,0 | 78,9 | 2400 |
| Т-3 | ≈ 0 | - | - |
| Т-3 (300ºС) | ≈ 0 | - | - |
| Т-5 | 4,5 | 3,4 | 46 |
| КУ 2 | 7,1 | 6,1 | 91 |

Наилучшими показателями обладают два сорбента - Dowex Marathon HC и Т-3К, при этом селективность Т-3К на фоне на фоне кальция и магния выше. В случае сорбента Т-3 происходило разрушение сорбента в колонке и резкое повышение гидродинамического сопротивления, поэтому провели дополнительное исследование свойств прокаленного сорбента при 300ºС; в обоих случаях сорбция стронция была незначительной.

Для определения возможности повышения выхода стронция на стадии сорбции был проведен эксперимент с разной скоростью пропускания воды через сорбционную колонку. Так для сорбента Т-3К была поставлена серия экспериментов с различной скоростью пропускания воды. Было показано, что степень сорбции увеличивается со снижением скорости пропускания воды, при этом при скорости 0,132 л/ч (30 к.о./ч) удалось добиться степени сорбции стронция 90,5 %. Также было показано, что десорбцию стронция лучше осуществлять 1М раствором HCl.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Свердловской области в рамках научного проекта № 20-43-660055.