Железосодержащие добавки для иммобилизации технеция в матрицах

Красницкайте К.К.

Студент, 4 курс бакалавриата

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

Институт химии и проблем устойчивого развития, Москва, Россия

E–mail: krasnickaitekkk@mail.ru

Среди продуктов деления, образующихся в атомных реакторах, ⁹⁹Tc является одним из наиболее опасных радиоизотопов, в связи с его длительным периодом полураспада, высокой растворимостью и, следовательно, высокой мобильностью после включения в твердые матрицы [1]. Для решения данной проблемы необходимо разработать состав матрицы, способной надёжно изолировать технеций от окружающей среды в течение всего времени, требуемого для снижения его активности до приемлемого уровня. Ряд недавних исследований показал, что ⁹⁹Tc активно накапливается железосодержащими минералами [2]. При этом оптимальным является включение технеция в структуру минерала, с этой точки зрения железосодержащие матрицы являются весьма перспективными, поскольку Tc (IV) и Fe (III) имеют близкий ионный радиус, Tc (IV) может заменять Fe (III) в оксидах железа [3]. Наиболее недорогими и технологичными в изготовлении при захоронении РАО являются цементные материалы, поэтому основное внимание в данной работе было уделено им.

Целью данной работы являлся поиск недорогих стабилизирующих технеций железосодержащих добавок, перспективных для модификации цементных матриц.

В ходе работы было исследовано более 40 образцов различных природных железосодержащих минералов и несколько искусственных материалов, потенциально эффективных для получения минералоподобных матриц и минеральных модификаторов для матриц. Были выявлены соединения с максимальной иммобилизационной способностью для технеция, как в анаэробных, так и в аэробных условиях. Высокую степень сорбции технеция в нейтральных условиях рН показали: железо металлическое, оксид железа (Ⅱ), железо карбонильное, сидерит и пирит.

Была проведена оценка совместимости подобранных материалов с цементными матрицами. Включение стабилизирующих модификаторов не ухудшило механические характеристики матриц, а в случае пирита, даже улучшили. Минимальное выщелачивание технеция наблюдали в образцах цемента с добавкой карбонильного железа.

Литература

1. Радиохимия. Том II. Радиоактивные элементы: учебное пособие / И. Н. Бекман. — М. : Издатель Мархотин П. Ю., 2014. — 400 с.

2. D.M. Rodríguez, N. Mayordomo, T. Stumpf, K. Müller, ⁹⁹Tc RETENTION ON PYRITE AND ALUMINA: THE EFFECT OF Fe²⁺, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V., Institute of Resource Ecology, Bautzner Landstrasse, Dresden (Germany). 2018, 400, 01328.

3. Lukens WW 1, Saslow SA Facile incorporation of technetium into magnetite, magnesioferrite, and hematite by formation of ferrous nitrate in situ: precursors to iron oxide nuclear waste forms Dalton Trans. 2018 Jul 31;47(30):10229-10239.