Жидкостная экстракция лития нонилфенолом

Скребцов М.И.1, 2, Бездомников А.А.2

Студент, 3 курс специалитета

1Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева.

Факультет - институт материалов современной энергетики и нанотехнологии, Москва, Россия

2Институт физичекой химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина,

Москва, Россия

E–mail: marcskrebtsov@yandex.ru

В настоящее время потребность в разработке и крупном производстве энергоносителей растет с каждым днем. Одним из самый перспективных и передовых направлений в данной тематике является производство литий-ионных аккумуляторов. Данный тип аккумуляторов широко распространён и используется в бытовой технике, электромобилях, сотовый телефонах, ноутбуках и многих других устройствах.

Основным и главным составляющим данного типа аккумулятора является литий, и его ионы [1]. Литиевые производные (литий-феррофосфат, кобальтат лития, литий-марганцевую шпинель и т.д.) выступают в качестве катодного материала, а переносчиками заряда, являются катионы лития способные проникать в кристаллическую решетку других материалов, провоцируя необходимую химическую реакцию.

Для массового производства литий-ионных аккумуляторов, требуется соответствующее количество лития, мощность производства которого, в скором времени перестанет охватывать сложившуюся потребность [2]. Соответственно, должны быть разработаны новые методики получения лития с высоким выходом.

Одним из способов концентрирования и в дальнейшем получения лития, является жидкостная экстракция (ЖЭ) соляных растворов [3]. Мы занялись исследованием экстрагентов, способных селективно извлекать литий из многокомпонентных растворов, для дальнейшего обогащения. В качестве анализируемого экстрагента, мы избрали – нонилфенол, который по предположениям должен иметь селективность по отношению к литию. Была определена кинетика данного процесса, получены изотермы экстракций, а также сравнены коэффициенты разделения Li/Na/K нонилфенола с коэффициентами разделения Li/Na/K с краун-эфирами.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение о предоставлении гранта №075-15-2020-782). Измерения выполнены на оборудовании ЦКП ФМИ ИФХЭ РАН.

Литература

1. Thompson D.L. et al. The importance of design in lithium ion battery recycling-a critical review // Green Chem. Royal Society of Chemistry, 2020. Vol. 22, № 22. P. 7585–7603.

2. Swain B. Recovery and recycling of lithium: A review // Sep. Purif. Technol. Elsevier B.V., 2017. Vol. 172. P. 388–403.

3. Nguyen T.H., Lee M.S. A review on the separation of lithium ion from leach liquors of primary and secondary resources by solvent extraction with commercial extractants // Processes. 2018. Vol. 6, № 5. P. 1–15.