Изучение кинетики полимеризации дицианатного эфира на основе адамантана

Таимова Г.Р.

Студент, 5 курс специалитета

Казанский федеральный университет, Химический институт им. А.М.Бутлерова,

Казань, Россия

E–mail:taimowa17@mail.ru

Термореактивные полимерные материалы на основе арилцианатных эфиров привлекают внимание исследователей благодаря своим уникальным механическим, тепловым и диэлектрическим свойствам. Их практическая значимость способствует поиску связей между структурой цицианых эфиров и их реакционной способностью, а также подходов к синтезу новых полимерных материалов с заданными характеристиками. Особое значение для таких материалов имеют термическая стабильность и высокая температура стеклования, так как данные характеристики полимеров определяют возможные области и условия их применения.

Как известно, конечные свойства полимерного материала зависят как от структуры самого полимера, так и от входящих в состав полимерной цепи функциональных групп и фрагментов. Введение адамантановых фрагментов в полимерную цепь представляет особый интерес в связи с его жесткостью, гидрофобностью и высокой термической стабильностью. Кроме того, включение адамантановых фрагментов в структуру полимерной цепи приводит к повышению температуры стеклования, растворимости и термической устойчивости образующихся полимеров [1-2].

В рамках данной работы нами был получен дицианатный эфир на основе адамантана. Жидкофазная полимеризация полученного субстрата была изучена с помощью стандартной и температурно-модулированной ДСК (Рис. 1А). Кинетический анализ показал, что процесс имеет одну скорость-лимитирующую стадию автокаталитической природы. Термическая стабильность продукта полимеризации была оценена методом термогравиметрии (Рис. 1B) и сравнена с термической стабильностью полимеров на основе коммерчески доступных арилцианатов.

Рисунок 1. А – Изменение теплового потока в ходе полимеризации субстрата (пунктирная линия), а также зависимость теплоёмкости системы от температуры; B – ТГ и ДТГ-кривые термического разложения полимера при 10 K/мин.

Литература

1. Mathews A. S., Kim I., Ha C. S. Fully aliphatic polyimides from adamantane‐based diamines for enhanced thermal stability, solubility, transparency, and low dielectric constant //Journal of applied polymer science. – 2006. – Т. 102. – №. 4. – С. 3316-3326.

2. Chern Y. T., Shiue H. C. Low dielectric constants of soluble polyimides based on adamantane //Macromolecules. – 1997. – Т. 30. – №. 16. – С. 4646-4651.