Термодинамические свойства и фазовые равновесия в системе

ди-(2-этилгексил)фосфорная кислота – о-ксилол – ди-(2-этилгексил)фосфат тербия

Каплина М.Д.,1 Курдакова С.В.2

Студент, 2 курса бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: maria.kaplina@student.msu.ru

Перспективным экстракционным реагентом для разделения близких по физико-химическим свойствам редкоземельных элементов (РЗЭ) является ди-(2-этилгексил)фосфорная кислота (Д2ЭГФК) с разбавителем. Процесс экстракции может быть осложнен возникновением третьей фазы, которая представляет собой комплексы – ди-(2-этилгексил)фосфаты лантаноидов ([Ln(C16H34PO4)3], LnA3). Для реализации и оптимизации процесса экстракции в промышленности, необходимо построить термодинамическую модель многокомпонентных систем. Для определения параметров такой модели необходимо располагать согласованными экспериментальными данными о термодинамических свойствах и фазовых равновесиях в органической фазе, в том числе исходными данными по растворимости LnA3 в смешанном разбавителе.

Экспериментальные данные, представленные в литературе, разрознены или представлены не полно. Имеются данные об объёмных свойствах системы ди-(2-этилгексил)фосфат тербия [Tb(C16H34PO4)3] – o-ксилол – Д2ЭГФК при температуре 298,15°К [1]. Данные о фазовых равновесиях в данной системе в литературе не обнаружены.

В ходе настоящей работы статическим методом измерено давление насыщенного пара растворителя над растворами системы Tb(C16H34PO4)3 – o-ксилол – Д2ЭГФК при 298.15, 303.15 и 308.15°К. Измерения проводились с помощью установки, описанной в работе [2]. Перед началом опытов растворы дегазировали в течение 8 ч. Содержание летучего компонента системы в ходе дегазации изменялось, поэтому конечный состав раствора, уточняли, используя калибровочные графики зависимости плотности раствора от состава. Плотности исследуемых растворов при температуре 298,15±0.01°K, получали с использованием вибрационного плотномера с встроенным термостатом. На основании полученных экспериментальных данных были рассчитаны парциальные термодинамические функции о-ксилола в системе Tb(C16H34PO4)3 – o-ксилол – Д2ЭГФК. Показано, что растворы системы не являются идеальными, коэффициенты активности отличны от единицы.

Определение границы растворимости ди-(2-этилгексил)фосфата тербия в смешанном разбавителе проводили при 298.15±0.5°K. Смешивали точные навески LnA3, о-ксилола и Д2ЭГФК в стеклянных емкостях с плотно закрывающимися крышками, выдерживали до достижения равновесия с постоянным перемешиванием.  Концентрацию редкоземельного элемента в полученных равновесных составах находили с использованием многоступенчатой реэкстракции лантаноида в водный раствор с последующим использованием масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-29-24167.

Литература

1. Kurdakova S.V. et al. Volumetric Properties of the D2EHPA-o-Xylene-Neodymium (Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium) Di(2-ethylhexyl)phosphate Systems at 298.15 K // J. Chem. Eng. Data. 2018. Vol. 63, № 10.

2. Kovalenko N.A. The water-18-crown-6 system: Experimental investigation and thermodynamic modeling / N.A. Kovalenko E.A. Pustovgar, I.A. Uspenskaya // J. Chem. Eng. Data. – 2013. – Vol. 58. – № 1. – P. 159–166