Исследование влияния гетерогенных катализаторов на процесс синтеза метиллактата

Полетыкина Е.Я.,1 Зиновьев А.Л.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Томск, Россия

E–mail: e.y.poletykina@gmail.com

Эфиры органических кислот широко используются в различных отраслях нефтехимической и медицинской промышленности, в частности активно применяются в качестве растворителей. Однако их производство опасно, так как сопряжено с образованием большого количества побочных образующихся в процессе синтеза, а так же они сами являются токсичными. Так возникла необходимость разработки «зеленых» растворителей, т.е. в процессе синтеза которых образуется  меньшее количество отходов, а сами они не являются токсичными [1].

Идеальный "зелёный" растворитель должен обладать следующими свойствами: низким давлением паров, высокой температурой кипения, нетоксичностью, подлежать биологическому разложению. "Зеленый" растворитель должен быть получен из возобновляемых источников [2].

В качестве "зелёного" растворителя могут выступать эфиры оксикарбоновых кислот. Хорошим примером служат не токсичные для человека и окружающей среды эфиры молочной кислоты, так как они синтезируются из сырья, полученного из возобновляемых источников.

Сырьём для получения эфиров молочной кислоты служат: молочная кислота, её циклические димеры, олигомеры и полимеры; а также соответствующие спирты [3].

В качестве катализатора в промышленности используют серную кислоту, её использование ведёт к загрязнению окружающей среды из-за образования сточных вод. Для решения этой проблемы можно использовать гетерогенные катализаторе на основе кислот Льюса.

Наиболее привлекательными считаются метиловый и этиловый эфиры. Они используются в фармацевтической и косметической промышленности и как растворители для лаков [4]. Данные эфиры водорастворимые.

Данная работа посвящена исследованию влияния различных катализаторов на процесс этерификации молочной кислоты до метиллактата под повышенным давлением, а также постоянной температуре, с отбором промежуточных точек для определения кинетических коэффициентов данной реакции. Также исследовались кинетические зависимости данного процесса под действием различных катализаторов как гомогенных, так и гетерогенных. Таким образом, было выявлено, что наиболее перспективными и активными являются гетерогенные катализаторы на основе кремния.

Литература

- Sheldon R.A. Green solvents for sustainable organic synthesis: state of the art // Green Chemistry. 2005. № 5. p. 267–278.

- Diaz–Alvarez A.E., Francos J., et al. Glyceroland derived solvents: new sustainable reaction media for organic synthesis // Chemical Communications. 2011. № 22. p. 47.

- Hofmann M. et al. Tin (II) 2-ethylhexanoate catalysed methanolysis of end-of-life poly (lactide) // Polymer Chemistry. 2020. Т. 11. №. 15. p. 2625-2629.

- Ullmann F. Ullmann's Encyclopedia of Chemical Technology. Lactic Acid. // VCH Publishers. 2005. p. 37–45.