Эффективность адсорбентов CaCl2/MIL-101(Cr) в процессе экстракции воды из воздуха

Кривошеева И.О.,1 Гордеева Л.Г.2

Студентка, 1 курс магистратуры

1 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

2Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия

E–mail: i.krivosheeva@g.nsu.ru

Вода является незаменимым природным ресурсом для всех форм жизни на Земле. Темп роста мирового населения стремительно увеличивается, что делает обеспечение пресной водой острой социальной проблемой. Океаны содержат 96,5% водных ресурсов, что делает возможным получение питьевой воды с помощью опреснения. Однако данный процесс требует больших энергетических затрат. Помимо этого, многие страны, испытывающие недостаток водных ресурсов, не имеют выходов к морю. Вышеперечисленные факты позволяют сделать вывод о необходимости альтернативных способов получения питьевой воды [1].

Альтернативные методы получения питьевой воды представляют интерес не только для засушливых регионов, но и для регионов, подвергнувшихся чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера.

Процесс адсорбционной экстракции воды из атмосферы (АЭВА) состоит из этапа адсорбции паров на твердом адсорбенте, последующей термической десорбции воды и конденсации пара на холодной поверхности [2,3].

Новые возможности в данной сфере могут быть открыты путем разработки новых материалов с расширенными адсорбционными свойствами. Использование в качестве адсорбентов процесса экстракции воды из воздуха Композитов «Соль в Пористой Матрице» (КСПМ) на основе Металл-Органических Каркасных Соединений (МОКС) с неорганическими гигроскопическими солями в порах представляется также перспективным за счет достижения синергетического эффекта каркасных структур и солей: внесение соли в поры матрицы приводит к объединению химического сродства соли к молекулам воды и капиллярной силы каркасной структуры МОКС. Вследствие этого величина поглощения воды при малых относительных давлениях возрастает [2].

В данной работе представлены результаты исследования КСПМ на основе неорганической соли CaCl2 в порах МОКС MIL-101(Cr). В рамках работы было синтезировано несколько образцов CaCl2/MIL-101(Cr), отличающихся содержанием соли в пористой матрице.

КСПМ синтезировались методом пропитки по влагоемкости MIL-101(Cr) водным раствором соли CaCl2. Методом сканирующей электронной микроскопии была изучена морфология частиц композитов. Фазовый состав был изучен с помощью рентгенофазового анализа.

Было изучено равновесие адсорбции паров воды на исследуемых КСПМ: изобары сорбции воды измеряли термогравиметрическим методом. Выявлено влияние содержания соли в пористой матрице на величину сорбции воды. Полученные данные были использованы для оценки эффективности использования адсорбентов CaCl2/MIL101(Cr) в процессе экстракции воды из атмосферы в климатических условиях модельных засушливых регионов.

Литература

1.	Kalmutzki, M.J., Diercks, C.S., Yaghi, O.M. Metal–Organic Frameworks for Water Harvesting from Air // Adv. Mater. 2018, Vol. 30, № 37. p. 1–26.

2.	Gordeeva, L.G. et al. Potable water extraction from the atmosphere: Potential of MOFs // Renew. Energy. Elsevier Ltd, 2020, Vol. 148. p. 72–80.

3.	Alayli, Y., Hadji, N.E., Leblond, J. A new process for the extraction of water from air // Desalination. Elsevier, 1987, Vol. 67, № C. P. 227–229.