Кинетика и механизм процессов получения эпоксидных соединений на титансиликалитном катализаторе. 
Выдвижение и дискриминация гипотетических механизмов

Игнатенко Ю.В., Пастухова Ж.Ю.

Студентка 2 курса магистратуры, доцент, к.х.н.
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова
Кафедра общей химической технологии, Москва, Россия, 119571
E–mail: yunonaignatenko97@yandex.ru

Наиболее эффективным и предпочтительным с экологической и технологической точки зрения является способ получения глицидола эпоксидированием аллилового спирта пероксидом водорода, при использовании в качестве катализатора титансодержащего цеолита марки TS-1, как наиболее эффективного и перспективного катализатора [1-3].

Среди рассмотренных нами исследований практически отсутствуют системные кинетические работы, направленные на изучение механизма [2-5]. Целью настоящего исследования явилась попытка получить информацию о механизме участия алкена в процессе его эпоксидирования пероксидом водорода на катализаторе TS-1 на основе рассмотрения достаточно широкого множества гипотетических механизмов и проведения их дискриминации с использованием результатов целенаправленного кинетического эксперимента [6].

Результаты проведенного кинетического исследования позволяют в первом приближении заключить следующее: необходимым условием адекватного описания кинетических зависимостей процесса эпоксидирования является учёт торможения скорости процесса образующимся продуктом (глицидолом). Установлено, что равновероятными являются гипотеза, когда взаимодействие между пероксидом водорода и алкеном происходит на одном активном центре катализатора, и гипотеза о том, что взаимодействие между субстратами происходит только тогда, когда они адсорбированы на соседних активных центрах.

Автор выражает благодарность заведующему кафедрой общей химической технологии профессору, д.х.н. Бруку Л.Г.

Литература

- Bordiga S., Coluccia S., Lamberti C., Marchese L., Zecchina A., Boscherini F., Buffa F., Genoni F., Leofanti G., Petrini G., Vlaic G.// J. Phys. Chem. 1994. V.98. P.4125.

- Liu X., Wang X., Guo X., Li G.// Catal. Today. 2004. V.93-95. P. 505-509.

- Guo Q., Sun K., Feng Z., Li G., Guo M., Fan F., Li C.// Chem. Eur. J. 2012. № 18. №43 P.13854.

- Salavati H., Teimouri A.// Int. J. Electrochem. Sci. 2017. V.12. P.7829.

- Пастухова Ж.Ю., Насыбулин Ф.Д., Сулимов А.В., Флид В.Р., Брук Л.Г.// Тонкие химические технологии. 2016. T.11. №4. С.26.

- Темкин О.Н., Брук Л.Г., Зейгарник А.В.// Кинетика и катализ. 1993. Т.34. С.445.