Синтез и исследование электрокаталитических свойств PtRh/C и PdRh/C катализаторов в реакции электроокисления метанола и этанола для прямых спиртовых топливных элементов

Яльмаев А.Б.1,2, Дерендяев М.А. 1,2, Корякин Д.В.1,2, Филалова Э.М.1,2, Герасимова Е.В.2, Левченко А.В.2

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E–mail:azatyalmaev@gmail.com

Спиртовые топливные элементы (СТЭ) имеют ряд преимуществ по сравнению с водородными. Хранение спирта безопаснее, чем водорода и энергетическая емкость у спиртов выше, чем у водорода.

Требования к анодным катализаторам для СТЭ выше. Это связанно не только с более агрессивной средой системы, но и каталитической способностью к окислению спиртов.

Нами были синтезированы PtRh/C и PdRh/C катализатор. Синтез осуществлялся путем восстановления H2PtCl6, RhCl3 и PdCl2, RhCl3 в щелочной среде борогидридом натрия при постоянном перемешиванием в атмосфере аргона.

Морфологический и микроанализа анализ проводился на электронном микроскопе Zeiss LEO SUPRA 25 c EDX системой для микроанализа. Средний размер биметаллических агломератов наночастиц для катализаторов составлял около 10 нм. Электрохимический анализ проводился в трехэлектродной электрохимической ячейке. Катализаторы испытаны в кислой и щелочной среде в реакциях электроокисления метанола и этанола. Удельная электрохимически активная площадь поверхности катализаторов в кислой среде определялась методом десорбции адатомов меди. Измерения проводились на потенциостате Elins “ПИ – 20Х. В качестве сравнения, также был изучен коммерческий PtRu/C катализатор.

В результате электрохимических испытаний показано, что катализатор PdRh/C не окисляет метанол и этанол в кислой среде и перспективен для использования на катоде метанольного топливного элемента как индивидуально, так и в составе градиентных катодных каталитических слоев. В то же время, разработанный электрокатализатор PtRh/C перспективен для применения в этанольных топливных элементах, работающий как с кислым, так и со щелочным электролитом. При этом как в щелочной, так и в кислой среде, наблюдаемый удельный ток окисления спиртов превышает таковой на коммерческом катализаторе PtRu/C, при меньших или сравнимых потенциалах начала окисления.

Работа выполнена по теме Государственного задания (№ гос. регистрации АААА-А19-119061890019-5).

Литература

1.Horacio R. Corti and Ernesto R. Gonzalez Introduction to Direct Alcohol Fuel Cells //Direct Alcohol Fuel Cells pp 1-32

2.T. Jurzinsky*, R. Bär, C. Cremers, J. Tübke, P. Elsner Highly active carbon supported palladium-rhodium PdXRh/C catalysts for methanol electrooxidation in alkaline media and their performance in anion exchange direct methanol fuel cells (AEM-DMFCs) // Electrochimica Acta 176 (2015) 1191–1201

3.Richard G. Lugar Center for Renewable Energy, Indiana University Purdue University Indianapolis New Understandings of Ethanol Oxidation Reaction Mechanism on Pd/C and Pd2Ru/C Catalysts in Alkaline Direct Ethanol Fuel Cells // Applied Catalysis B: Environmental, 2017.-3-5 с