Проводящий полимерный слой переменного сопротивления для защиты литий-ионного аккумулятора от перезаряда

А.Ю. Кальнин, Е.В. Белецкий, А.А. Федорова, Д.А. Лукьянов, В.А. Ершов, С.Е. Данилов, Д.В. Спиридонова, Е.В. Алексеева, О.В. Левин

Инженер-исследователь

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: arseniykalnin@gmail.com

Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) имеют очень широкое распространение благодаря своей высокой удельной ёмкости и удобным эксплуатационным характеристикам. Однако, одним из существенных недостатков такого типа батарей является подверженность перезаряду, переразряду и выходу из строя при несоблюдении режима эксплуатации. Выход за рамки допустимых напряжения или токовой нагрузки может привести к перегреву аккумулятора, разложению электролита и возгоранию устройства.

Наиболее распространённым решением данной проблемы является использование внешних электронных регулирующих устройств, управляющих процессом заряда-разряда аккумулятора, и отключающих его от электрической цепи при нарушении режима эксплуатации. Однако, такой способ не гарантирует полной безопасности использования ЛИА, к примеру, в случае каскада аккумуляторов, подключенных параллельно, где возможно образование дисбаланса зарядов. Иной способ защиты ЛИА состоит в модификации устройства самой батареи путём добавления ответственного элемента, ограничивающего или прекращающего электрический ток через аккумулятор при выходе за рамки режима эксплуатации.

В качестве такой модификации мы предлагаем добавление в аккумулятор полимерного слоя, нанесённого на токосъёмник одного из электродов. Предлагаемый полимер – поли[CH3O(Salen)] [рис. 1] имеет высокую электрическую проводимость в узком диапазоне потенциалов, соответствующих зоне электроактивности катодного материала, и не ограничивает нормального функционирования аккумулятора [1]. Однако, при выходе за границы допустимого напряжения ячейки сопротивление полимерного слоя резко увеличивается. Как результат, при заряде аккумулятора общее напряжение на ячейке увеличивается из-за большого падения напряжения на полимерном слое, вплоть до напряжения отключения заряда управляющей схемой.

Рисунок 1 – структурная формула предлагаемого полимера

В ходе исследований с помощью снятия зарядно-разрядных кривых было показано, что предлагаемый полимер не вызывает значительного снижения ёмкости катода при нормальном режиме эксплуатации. Методом спектроскопии электрохимического импеданса было выяснено, что сопротивление модифицированного полимером катода возрастает примерно в 6 раз при перезаряде, по сравнению с немодифицированным, и сохраняется при дальнейшем разряде. В заключение, для доказательства практической применимости предлагаемого полимера были собраны макетные аккумуляторы, подвергнутые циклическому перезаряду. Аккумулятор с модифицированным катодом показал почти полное снижение ёмкости после первого цикла перезаряда, в то время как аккумулятор без полимерного слоя продолжил циклически перезаряжаться, потребляя избыточный заряд на разрушение компонентов аккумулятора.

Литература

1. Beletskii, E.V., Volosatova, Y.A., Eliseeva, S.N. et al. The Effect of Electrode Potential on the Conductivity of Polymer Complexes of Nickel with Salen Ligands. Russ J Electrochem 55, 339–345 (2019).

2.