Электрически контролируемое выделение ионов кальция из биомиметических полимеров

Щуркина М.А.,1 Михайлова М.А.,1 Илларионов Г.А.,1 Кучур O.А.,1 Колчанов Д.С.,1 Морозова С.М.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Университет ИТМО, международный научный центр SCAMT, Санкт-Петербург, Россия

2Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,

Москва, Россия

E–mail: shchurkina@scamt-itmo.ru

Заживление ран включает молекулярную межклеточную коммуникацию, чьи механизмы всё ещё плохо изучены [1-3].  Понимание этих механизмов имеет важное значение для эффективного лечения ран [1].

Для исследования механизма межклеточной коммуникации под влиянием кальциевых волн было разработано устройство. Оно состоит из стекла с проводящим слоем оксида олова, легированного фтором (FTO), нанесенной на него полимерной пленкой, содержащей ионы кальция, и бассейна для клеток дермальных фибробластов человека. Разность потенциалов подается между электродом, погруженным в клеточную среду, и нижним слоем FTO, стимулируя высвобождение ионов кальция из полимера (Рис. 1). В качестве упомянутых полимеров были синтезированы и исследованы альгинат кальция и полиакрилат кальция. Пленки полимеров наносились на FTO методом спинового покрытия. Толщину пленок оценивали методом атомно-силовой микроскопии. Она варьируется от 10 до 30 нм. MTT тест на дермальных фибробластах показал биосовместимость пленок (выживаемость клеток 85-90%). Выделившиеся ионы кальция детектировали спектрофотометрическим методом с индикатором ализарин красный С. Внешнее напряжение подавалось с амплитудами от -5 до +5 В и длительностью прямоугольных импульсов от 5 мин до 2 ч. Колебание ионов кальция наблюдалось от 0 до 6,2 ммоль/л. Эксперименты показали, что ионы кальция выделяются при разнице потенциалов от 0,1 до 1 В, а концентрация кальция увеличилась в 1,5 раза.

Рис. 1 Схема экспериментальной установки.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-19-00433. Авторы выражают благодарность Морозову Максиму Игоревичу и Криштопу Владимиру Владимировичу за научное руководство.

Литература

1. Ghilardi, S.J., O’Reilly, B.M., Sgro, A.E. Intracellular signaling dynamics and their role in coordinating tissue repair // Wiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology and Medicine. 2020, №12(3). p. 1–26.

2. Janssen, L.J., Mukherjee, S., Ask, K. Calcium homeostasis and ionic mechanisms in pulmonary fibroblasts // Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 2015, №53. p. 135–148.

3. Smedler, E., Uhlén, P. Frequency decoding of calcium oscillations // Biochim. Biophys. Acta - Gen. Subj. 2014, №1840. p. 964–969.