Исследование модифицированной анионообменной мембраны с низкой скоростью генерации H+/OH–-ионов

Скударнова А.С

Троицкий В.А

Студент, 3 курс бакалавриата

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

факультет химии и высоких технологий, Краснодар, Россия

E–mail: skudarnova_nastya@mail.ru

Электродиализ (ЭД) является важной и наиболее распространенной технологией очистки воды и разделения компонентов после технологии обратного осмоса В последние годы ЭД получил широкое развитие в энергосберегающих процессах и экологически чистом производстве [1]. Развитие электродиализа, и мембранных методов разделения в целом, стимулируется развитием методов производства и методик исследования взаимосвязи структура-свойства ионообменных мембран (ИОМ) [2]. Стоит отметить, что несмотря на многообразие ИОМ поиск экологически и экономически обоснованных способов их производства не прекращается.

Целью данной работы было исследование электрохимических характеристик мембраны МА-41П и ее модифицированного образца (МА-41ПМ), полученного путем обработки поверхности исходной мембраны бифункциональным полимером, содержащим четвертичные аминогруппы, которые замещают собой вторичные и третичные аминогруппы в приповерхностном слое мембраны и обладают меньшей каталитической активностью в реакции генерации Н+ и ОН–-ионов.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 1. – Вольтамперные характеристики исследуемых мембран в 0.02М NaCl (а) и кинетика изменения рН на выходе канала обессоливания, образованного исследуемой мембраной и мембраной МК-40 (б).

Результаты исследования показали, что мембрана МА-41ПМ обладает улучшенными характеристиками по сравнению с исходной мембраной: зарегистрировано увеличение предельной плотности тока и сокращение длины плато предельного тока (Рис. 1а). Это обусловлено интенсификацией сверхпредельных механизмов массопереноса, в частности электроконвекции. Модификация также приводит к замедлению скорости снижения рН в камере обессоливания (Рис. 1б), причиной которой является замена функциональных групп.

Литература

1. Tsai J.-H., Macedonio F., Drioli E. [и др.] Membrane-based zero liquid discharge: Myth or reality? // J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 2017, V. 80, P. 192–202.

2. Sata T. Ion Exchange Membranes: Preparation, Characterization, Modification and Application // Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2007.