Плотность тока обмена на границе Al / хлоралюминатная ионная жидкость 1-этил-3-метилимидазолий хлорид

А.В. Бороздин1, В.А. Эльтерман2,

Студент, 1 курс магистратуры

1Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, кафедра технологии электро-химических производств, Екатеринбур, Россия

2Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург, Россия

E–mail: alix_1998@bk.ru

Алюминий-ионный аккумулятор (АИА) открывает большие перспективы в аккумуляторной промышленности. АИА обладает сверхвысокой скоростью заряда и разряда, низкой стоимостью, высокой пожаробезопасностью и экологичностью, по сравнению с другими химическими источниками тока [1].

С точки зрения стоимости, электрохимической стабильности и температурного диапазона существования электролита в жидком состоянии наиболее подходящим электролитом для АИА считается хлоралюминатная ионная жидкость (ИЖ) состава AlCl3–1-этил-3-метилимидазолий хлорид ([EMIm]Cl). В зависимости от молярной концентрации AlCl3 (xAl) расплав может проявлять как кислотные (xAl>0.5), так и основные (xAl<0.5) или нейтральные (xAl=0.5) свойства по Льюису [2].

Для понимания механизма работы анодного полуэлемента АИА, плотности тока обмена на границе алюминия с ИЖ AlCl3–[EMIm]Cl были определены кулоностатическим методом [3]. Измерения проводили в симметричной трехэлектродной электрохимической ячейке Al|AlCl3–[EMIm]Cl|Al с алюминиевым электродом сравнения внутри перчаточного бокса UniLab MBraun с атмосферой сухого аргона (O2<0.1 ppm, H2O<0.1 ppm). Торцевой рабочий электрод, электрод сравнения и противоэлектрод были изготовлены из высокочистого алюминия марки A5N.

Результаты измерений представлены на рисунке 1. Как видно из графика в данном концентрационном диапазоне плотность тока возрастает с ростом концентрации AlCl3.

Рисунок 1 – Зависимость плотности токов обмена от концентрации AlCl3 на границе Al|AlCl3–[EMIm]Cl

Литература

1. Lin, M-C.; Gong, M.; Lu, B.; Wu, Y.; Wang, D-Y.; Guan, M.; Angell, M.;
Chen, C.; Yang, J.; Hwang, B-J.; Dai, H. An ultrafast rechargeable aluminium-ion battery // Nature. 2015, №520. p. 324–328.

2. Elterman, V.A.; Shevelin, P.Y.; Chizhov, D.L.; Yolshina, L.A.; Il’ina, E.A.; Borozdin, A.V.; Kodess, M.I.; Ezhikova, M.A.; Rusinov, G.L. Development of a novel 1-trifluoroacetyl piperidine-based electrolyte for aluminum ion battery // Electrochimica Acta. 2019, №323. p.134806.

3. Дамаскин Б.Б. Принципы современных методов изучения электрохимических реакций. М.: МГУ. 1965.