Микроскопия частиц диоксида титана плазмодинамического синтеза

Вымпина Ю.Н.

Аспирант, 3 курс

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Инженерная школа энергетики, Томск, Россия

E–mail: ynp2@tpu.ru

Согласно указу Президента № 642 от 01.12.2016 г. «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», одно из направлений ‒ переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, формирование новых источников энергии и т.д. [1] Водородная энергетика вызывает большой интерес ввиду возможности снижения негативного влияния на окружающую среду, однако разработка такого метода в настоящий момент остаётся актуальной [2]. К наиболее привлекательному методу по генерации водорода относят фотокаталитическое разложение воды из-за относительной дешевизны процесса и простоты его проведения [3]. Диоксид титана TiO2 является одним из самых перспективных полупроводниковых материалов в области фотокатализа благодаря своим свойствам, таким как высокая стабильность, малая стоимость, нетоксичность и высокая фотокаталитическая активность [4]. Поэтому синтез данного химического соединения для упомянутого приложения является перспективным.

В работе реализован метод прямого плазмодинамического синтеза ультрадисперсного диоксида титана. Параметры эксперимента указаны в [5] ‒ в результате получен порошкообразный материал белого цвета. Первичный анализ методом рентгеновской дифрактометрии показал присутствие в составе синтезированного продукта двух кристаллических модификаций TiO2: анатаза и рутила. Сканирующая электронная микроскопия показала, что диоксид титана преимущественно имеет частицы сферической формы, изредка встречаются бесформенные объекты. Также выявлено, что средний размер частиц составляет 80-90 нм. С помощью просвечивающей электронной микроскопии подтверждены результаты рентгеновской дифрактометрии: продукт плазмодинамического синтеза состоит из двух тетрагональных фаз анатаза и рутила. Размер наиболее мелких частиц составляет 10,0 нм, а наиболее крупных – не более 320,0. Выделены 4 типа частиц: бесформенные объекты со структурной рутила, монокристаллические сферические и гранёные ‒ анатазной модификации и частицы с такой же кристаллической фазой блочного строения. Эти же результаты подтверждены просвечивающей электронной микроскопией высокого разрешения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90060.

Литература

1. www.base.garant.ru (Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. N 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»).

2. Gao D., Yu H., Xu Y. Direct photoinduced synthesis and high H2-evolution performance of Bi-modified TiO2 photocatalyst in a Bi (III)-EG complex system // Applied Surface Science. 2018, №462. p. 623-623.

3. Sharotri N., Sharma D., Sud D. Experimental and theoretical investigations of Mn-N-co-doped TiO2 photocatalyst for visible light induced degradation of organic pollutants // Journal of Materials Research and Technology. 2019. №8(5). p. 3995-4009.

4. Tasbihi M. Kočí K., Edelmannová M., Troppová I., Reli M., Schomäcker R. Pt/TiO2 photocatalysts deposited on commercial support for photocatalytic reduction of CO2 // Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 2018. №366. p. 72-80.

5. Сивков А.А., Вымпина Ю.Н., Ивашутенко А.С., Рахматуллин И.А., Шаненкова Ю.Л., Шаненков И.И. О возможности получения порошка диоксида титана, синтезированного плазмодинамическим методом // Материаловедение. 2020. №11. с. 21-26.