Реологические и физико-механические свойства компаундов на основе вторичного полипропилена

Хуснуллин А.Г. 1, Захарова Е.М. 1, Захаров В.П.2

Аспирант, 3 год обучения

1Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

2 Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук,

Уфа, Россия

E–mail: aygiz.husnullin@yandex.ru

Полиолефины - полипропилен (ПП) и полиэтилен (ПЭ) - занимают ведущее место среди промышленных крупнотоннажных полимеров. Добавление небольшого количества полиэтилена или этиленпропиленового каучука к полипропилену способно повысить ударную вязкость и хладостойкость полипропилена, а также его стойкость к окислению [1]. Важным практическим аспектом изучения состава и структуры смесей ПП/ПЭ является то, что они представляют собой одно из сырьевых материалов для вторичной переработки. Разделение ПП и ПЭ в твердых бытовых отходах представляет трудность, поскольку их плотности близки. Поэтому переработка отходов полиолефинов путем их преобразования в смеси, известные как полимерные компаунды, активно развивается [2]. Свойства полимерных компаундов на основе смесей полимеров в первую очередь зависят от совместимости полимеров и фазовой структуры композитного материала. Однофазные смеси представляют собой твердые растворы взаиморастворимых полимеров, обладающих хорошим термодинамическим сродством друг к другу [3].

Целью данной работы являлось получение смесевых компаундов на основе вторичного ПП в широком диапазоне соотношений полимеров и анализ их реологических и физико-механических свойств.

Установлено, что для систем ПП/СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный полиэтилен) и ПП/СКЭПТ(синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной) изменение максимального крутящего момента по данным относительной реометрии с изменением состава композиции происходит не аддитивно, что, очевидно, обусловлено имеющим место обращением фаз. Данный факт находит свое подтверждение и при проведении реологических исследований методом абсолютной реометрии. Показано, что изменения в фазовой структуре композиций, имеющие место в области обращения фаз, приводят к соответствующим изменениям в деформационно-прочностных свойствах композитов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90052.

Литература

1. Makio, H., Fujita, T. Polyolefins.Challenges for the Future, Proceedings of the 14th Asia Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress. Singapore, 2012, 760-765.

2. Hechavarria, R., Delgado, O., Hidalgo, A., Espín, S., Guamanquispe, J. Periodico Tche Quimica, 2018, 15(29), 257-265

3. И.И. Тугов, Г.И. Кострыкина. Химия и физика полимеров. М.: Химия.1989.