Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021»



Влияние структуры базальтов на механические свойства волокон на их основе.

Попов С.С., Гутников С.И.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: nobko32@yandex.ru

Горные породы являются перспективным сырьем для получения стеклянных непрерывных волокон на их основе. Природные базальтовые породы, пригодные для производства волокна, могут иметь различный фазовый состав. Средний фазовый состав для всех 14 изученных месторождений природных базальтов составил (в мас.%): Тектосиликаты - 60,2, филлосиликаты - 7,1, иносиликаты - 29,2, несосиликаты - 1,5, прочие - 2,0. В изученных природных породах основной компонент - тектосиликаты. Массовая доля каркасных алюмосиликатов находится в пределах от 16,5 до 93,3 мас.%. Второй основной компонент базальтов - иносиликаты. Массовое содержание цепочечных алюмосиликатов находится в диапазоне от 6,0 до 58,0 массовых процентов.

Температура плавления базальтовых пород зависит от их химического состава. Обычно она находится в диапазоне от 1400 до 1500 °C. При одинаковых условиях получены серии проб БНВ на основе 14 различных месторождений базальта. По данным рентгеновской дифракции все полученные образцы аморфны. Предел прочности экспериментального БНВ варьируется в диапазоне от 1495 до 3380 МПа. Модуль упругости находится в диапазоне от 58,2 до 78,7 ГПа. Наихудший предел прочности волокна в этой серии составил 2175 МПа. Среднее значение предела прочности на разрыв для серии BCF составляло около 2900 МПа, а максимальное значение прочности нити на растяжение составляло 3370 МПа.

Таблица. 1. Зависимость механических характеристик от структуры минералов

| Образец | Ma | NBO/T | σ | E | Текто | Фило | Ино | Незо | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед.изм. |  |  | <MPa> | <GPa> | масс. % | масс. % | масс. % | масс. % | масс. % |
| BCF 1 | 5.0 | 0.209 | 2020 | 66.7 | 56.8 | 0 | 37.9 | 0 | 5.3 |
| BCF 2 | 6.5 | 0.080 | 2340 | 74.1 | 61.1 | 7.4 | 28.8 | 0 | 2.7 |
| BCF 3 | 3.9 | 0.288 | 2145 | 73.5 | 50.4 | 4.1 | 45.5 | 0 | 0 |
| BCF 4 | 3.9 | 0.244 | 2210 | 72.6 | 38.8 | 16.1 | 45 | 0 | 0 |
| BCF 5 | 3.9 | 0.168 | 2210 | 78.7 | 16.5 | 18.1 | 58 | 7.1 | 0 |
| BCF 6 | 5.5 | 0.121 | 2860 | 60.6 | 74.7 | 0 | 17.5 | 4.1 | 3.6 |
| BCF 7 | 3.5 | 0.263 | 1495 | 68.5 | 60.9 | 20.1 | 17.2 | 0 | 1.7 |
| BCF 8 | 8.3 | 0.025 | 2574 | 58.2 | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| BCF 9 | 6.2 | 0.078 | 2730 | 73.0 | 70.9 | 17.4 | 11.7 | 0 | 0 |
| BCF 10 | 8.5 | 0.046 | 2834 | 65.4 | 57 | 0 | 35.7 | 0 | 7.3 |
| BCF 11 | 8.0 | 0.063 | 2470 | 63.4 | 82.2 | 0 | 14.4 | 0 | 3.4 |
| BCF 12 | 7.1 | 0.000 | 3380 | 64.9 | 61.6 | 9.3 | 19.1 | 10 | 0 |
| BCF 13 | 5.4 | 0.017 | 3211 | 59.8 | 53.5 | 0 | 44.8 | 0 | 1.7 |
| BCF 14 | 5.7 | 0.115 | 3133 | 68.1 | 65 | 6.3 | 26.5 | 0 | 2.2 |

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-29-17068.