Изучение фазового состава ниобий-редкоземельного шлака при восстановительном обжиге редкометалльно-редкоземельных руд Чуктуконского месторождения

Агафонов Д.Г.1

Аспирант, 3 курс

1Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова,

Москва, Россия

E–mail: agafonov-1802@mail.ru

На сегодняшний день ниобиевая и редкоземельная (РЗМ) продукция активно применяется в «зеленой» энергетике, авиакосмической отрасли и электротехнике. Одним из самых перспективных российских месторождений, которое может быть использовано в качестве сырья для получения данной продукции, является Чуктуконское (Красноярский край) [1]. Однако, чуктуконские руды представлены сложным минеральным составов и труднообогатимы. В них содержится большое количество железа (30-50 %), фосфора (1-2 %) и марганца (1-10 %) [2]. Эти факторы исключают применение к ним традиционных способов переработки, которые используются в производстве РЗМ. В связи с этим, в ИМЕТ РАН разрабатывается новая комбинированная пирогидрометаллургическая технология по схеме «восстановительный обжиг-выщелачивание». Целью восстановительного обжига является перевод железа и фосфора в фосфористый чугун с одновременным концентрированием ниобия, марганца и РЗМ в шлаке [3].

Настоящее исследование было направлено на изучение фазового состава шлака, полученного при оптимальных условиях (температура – 1400°С, расход кокса – 15–19% от массы руды) восстановительного обжига руды Чуктуконского месторождения. В исходной руде ниобий преимущественно находится в виде барие-стронцие-пирохлора, редкие земли – в виде монацита и флоренсита, а марганец – в виде барие-псиломелана. Согласно РФА шлака основными фазами являются стеклофаза, бритолит, лопарит, корунд и марганцевая шпинель. По данным микрозондового анализа шлака установлено, что ниобий распределен между лопаритом и стекловидной фазой, в то время как редкоземельные элементы присутствуют во всех фазах шлака, кроме шпинельной. Следует отметить, что данная фаза практически не разлагается минеральными кислотами. Отсутствие в шпинельной фазе ниобия и РЗМ позволит снизить риск их потерь при дальнейшем выщелачивании ниобий-редкоземельного шлака соляной или азотной кислотой.

Литература

1. Сердюк С.С., Ломаев В.Г., Кузьмин В.И. и др. Красноярский кластер – стратегический приоритет развития редкометалльной промышленности России // Журнал СФУ. Техника и технологии. 2015 (8). № 7. С. 816–834.

2. Кузьмин В.И., Кузьмин Д.В., Жижаев А.М. Изучение вещественного состава и технологических свойств редкометалльных руд Чуктуконского месторождения // Журнал Сибир. федер. ун-та, Серия: Химия. Красноярск. 2013. №3. С. 303–312.

3. Садыхов Г.Б., Копьев Д.Ю., Агафонов Д.Г. и др. Исследования по восстановительному обжигу ниобий-редкоземельных руд Чуктуконского месторождения с получением фосфористого чугуна и ниобий-редкоземельного шлака // Металлы. Москва. 2020. №3. С. 3–13.