Разработка и изучение новых высокоэффективных экологичных мембран на основе альгината натрия для первапорационной дегидратации

Лямин В.П.,1 Дмитренко М.Е.,1 Пенькова А.В.1

Студент, 4 курс бакалавриата

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская наб. 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия

E–mail: lyamin.vlad.322@gmail.com

В настоящее время одним из самых перспективных направлений исследований является разработка процессов устойчивого развития, к которым относятся мембранные процессы в связи с их экологичностью, низким энергопотреблением, экономической эффективностью и компактностью оборудования. Одним из наиболее активно развивающихся мембранных методов для разделения жидких смесей низкомолекулярных веществ является первапорация. В отличие от традиционных методов разделения жидких смесей первапорация позволяет разделять азеотропные смеси, смеси изомеров, близкокипящих и термически неустойчивых веществ без применения промежуточных токсичных реагентов. В настоящее время данный метод нашел широкое применение для дегидратации растворителей. Быстрое развитие первапорации приводит к необходимости разработки новых экологичных материалов и создания высокоэффективных мембран на их основе с улучшенным комплексом свойств. Одним из наиболее эффективных способов решения данной задачи является применение объемной и поверхностной модификации к известным полимерам. В данной работе в качестве полимерной матрицы для последующей модификации был выбран водорастворимый биополимер альгинат натрия.

Цель данной работы - разработка новых экологичных и высокоэффективных мембран на основе альгината натрия для первапорационной дегидратации путем применения объемной (введение водорастворимых производных фуллерена в полимерную матрицу) и поверхностной (нанесение полиэлектролитных слоев ионным наслаиванием) модификаций. Структура разработанных композитов и мембран была изучена методами спектроскопии (ИК и ЯМР) и микроскопии (СЭМ и АСМ). Физико-химические свойства мембран оценивались термогравиметрическим анализом, измерением краевых углов и степени набухания. Транспортные свойства разработанных мембран были исследованы при первапорационном разделении смеси изопропиловый спирт – вода в широком концентрационном диапазоне. Было продемонстрировано, что одновременное применение объемной и поверхностной модификаций мембран на основе альгината натрия приводит к значительному улучшению транспортных свойств в процессе первапорации.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда [грант № 19-73-00105]. Экспериментальная часть проводилась при участии ресурсных центров: Междисциплинарный ресурсный центр по направлению «Нанотехнологии», Термогравиметрические и калориметрические методы исследования, Криогенный отдел, Магнитно-резонансные методы исследования, Инновационные технологии композитных наноматериалов, Рентгенодифракционные методы исследования, Методы анализа состава вещества, Наноконструирование фотоактивных материалов Санкт-Петербургского Государственного Университета.