Исследование жидкокристаллических соединений на основе 2,3,4-трис(додецилокси)бензолсульфоновой кислоты методом малоугловой рентгеновской дифракции

Пикалов. Е.С.

Студент, 4  курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E–mail: pikasso99999@gmail.com

Целью моей работы является  синтез и исследование амфифильных соединений на основе 2,3,4-трис(додецилокси)бензолсульфоновой кислоты. Вещества, состоящие из таких молекул являются термотропными жидкими кристаллами, то есть обладают как реологическими свойствами жидких тел, так и анизатропией физических свойств, характерной для твердых тел [1]. Синтезированные молекулы посредством слабых  межмолекулярных взаимодействий образуют самоорганизующиеся жидкрокристаллические супрамолекулярный ансамбли. Материалы, созданные на основе таких супрамолекулярных ансамблей, потенциально могут быть очень перспективны  в использовании. Так, например, показано, что молекулы 2,3,4-трис(11’-акрилоилун децил-10-oкси)бензолсульфоната натрия,  при повышении влажности окружающего воздуха образуют биконтинуальные двойные гироидные и алмазные фазы, состоящие из сети непрервных пересекающихся каналов [2]. Из таких фаз, благодаря реакционноспособным алкильным хвостам молекул, можно получать твердые ион-проводящие мембраны, которые могут стать заменой  коммерчески успешной мембране  под названием "Нафион" [3]", которая имеет ряд недостатков, например она характеризуется плохой протонной проводимостью при температурах ниже 0 °С и выше 100 °С.

2,3,4-трис(додецилокси)бензолсульфонвая кислота была синтезированна сульфонированием 1,2,3-трис(додецилокси)бензола. Выход реакции составил 60%. Далее были синтезированы  пиридиновая соль 2,3,4-трис(додецилокси)бензол сульфоновой кислоты. кислоты. Выход составил 85%. Также была синтезирована натриевая соль 2,3,4-трис (додецилокси)бензолсульфоновой  кислоты. Выход составил 80%.  Методами ЯМР, ИК-спектроскопии, а также элементного анализа было доказано соответсвтие синтезированноых веществ заявленным формулам. Методами ДСК и ПОМ было установлено наличие жидкокристаллического состояния в определенных интервалах  температур у всех веществ, за исключением 1,2,3-трис(додецилокси)бензола. Также были найдены теплоты фазовых переходов.

Помимо этого были синтезированные соединения были исследованы в тонких пленки методом  малоугловой рентгеновской дифракции. Было установлено фазовое поведение синтезированных соединений в тонких пленках, определены параметры кристаллической решетки. В дальшейшем планируется создать методику пропитки полимерных мембран полученными соединениями, а также синтез и исследование жидкокристаллических соединений на основе 2,3,4-трис(октилокси)бензолсульфоновой кислоты.

Литература

1. Блинов Л. М. Жидкие кристаллы: Структура и свойства. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ". с. 2013, 480.

2. Mauritz, K. A., Moore R. B. State of understanding of Nafion.  //  Chem. Rev. 104, 2004, p. 4535–4586.

3. Rosen, B. M. et al. Dendron-mediated self-assembly, disassembly and self-organization of complex systems.  //  Chem. Rev. 109, 2009,  p . 6275–6540.