Наноструктурирование металлических поверхностей методом реплик

Мудракова П.Н., Диченсков В.В., Рябков Е.Д.

Студент, 2 курс магистратуры

МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: polinapolin97@gmai.com

Существуют различные способы получения высокоразвитой поверхности электродного материала и придания ей электрокаталитических свойств для создания электрохимических датчиков и электрокаталитических систем. Среди наиболее часто создаваемых: полиэлектролитные композитные пленки с наночастицами; фотолитография; массивы наночастиц с различными функциональными группами; электрохимически наноструктурированные металлические поверхности [1,2].

Первые три способа имеют ряд существенных недостатков. Четвертый способ потенциально является самым технически простым и эффективным методом для создания высокоразвитой поверхности. Однако при этом в литературе не встречается исследований, посвященных модификации получаемых высокоразвитых поверхностей металлсодержащими наночастицами с целью повышения электрокаталитической активности материала.

В данной работе описывается новый метод наноструктурирования (Рис. 1.), который заключается в использовании в качестве шаблона алюминиевой фольги с регулярными наноотверстиями. На эту фольгу наносится слой целевого металла, сверху наносится контактный слой и после этого алюминий удаляется. Размер и распределение получаемых структур можно варьировать.

Рисунок 1 – Принципиальная схема процесса наноструктурирования методом реплик (а). Снимки–СЭМ наноперфорированной поверхности Al (б). Снимки–СЭМ наноструктурированной Cu поверхности (в).

Этот метод очень прост в реализации и обладает большей эффективностью по сравнению с аналогичными описанными в литературе, так как позволяет отказаться от ITO-подложек и использовать в качестве подложки тот же материал, из которого состоят наноструктуры или же наносить поверх любой другой необходимый металл.

В дальнейшем эти исследования планируется продолжить в сторону разработки эффективной методики модификации электродного материала электрокаталитическими наночастицами для значительно увеличения их эксплуатационных характеристик при сохранении относительно низкой стоимости.

Литература

- Bernardo Patella, Carmelo Sunseri, Rosalinda Inguanta. Nanostructured Based Electrochemical Sensors // Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Vol. 19. 2019. рр. 3459–3470.

- D. Bruggemann, B. Wolfrum, V. Maybeck, Y. Mourzina, M. Jansen, A. Offenhausser. Nanostructured gold microelectrodes for extracellular recording from electrogenic cells // Nanotechnology. Vol. 22. 2011. № 265104. 7 pages. DOI:10.1088/0957-4484/22/26/265104.

# Text boxes

(в)

(б)

(а)