Оценка стойкости к действию авиационного керосина эластомерных композиций на основе бутадиеннитрильного каучука и хлорсульфированного полиэтилена

Нилидин Д.А., Ваниев М.А., Сычев Н.В.

Аспирант

Волгоградский государственный технический университет,

Химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E–mail: dmitriy.nilidin@gmail.com

Высокие значения среднегодовой температуры, влажности, солнечной радиации и более высокая по сравнению с другими регионами концентрация озона в воздухе существенно ускоряют процессы старения эластомеров в условиях тропического климата [1]. Данная проблема особо значима для материалов, имеющих контакт с топливами и смазками на углеводородной основе.

Кроме того, спецификой тропического региона является активное воздействие на резины различных видов грибков и микроорганизмов [2].

Обсуждены результаты экспериментальных исследований вулканизатов на основе комбинации бутадиен-нитрильного каучука (БНК) марки БНКС-40 и хлорсульфированного полиэтилена (ХСПЭ) в различных соотношениях.

Выбор каучуков обусловлен тем, что полярные БНК устойчивы к действию масел и алифатических углеводородов. Кроме того, резины на основе БНК классифицируются как обладающие повышенной стойкостью к воздействию микроорганизмов [3]. Однако материалы на основе данных каучуков обладают низкой стойкостью к термоокислительному, световому и озоновому старению.

Перечисленных недостатков лишены материалы на основе ХСПЭ.

Установлено, что лучшие физико-механические свойства демонстрируют резины на основе комбинации БНК и ХСПЭ, взятых в соотношении 50:50 масс.ч, исходная прочность составляет 32 МПа при показателе относительного удлинения более 250 %.

Одновременно отметим, что материал на основе комбинации этих каучуков, взятых в соотношении 50:50 масс.ч., в условиях проведенного тестирования обладает наименьшим набуханием в керосине марки ТС-1. Степень набухания составила 6,7 %, что значительно ниже, чем для резин, изготовленных на основе БНКС и ХСПЭ, взятых по отдельности.

Работа проводится в рамках проекта Т-1.5 ««Разработка тепло-, озоно-, и биостойких эластомерных материалов с высокой стойкостью к действию солнечной радиации для изделий военной, специальной техники и судостроения» Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропический центр).

Литература

1. Emanuel N. M., Buchachenko A. L. Chemical physics of degradation and stabilization of polymers, VSP International Science Publ. – 1982. – 229 с.

2. Pitt C. G., Schindler A. Biodegradation of polymers //Controlled drug delivery. – 2019. – Т. 1. – 175 с.

3. Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений: Справочник: В 2 т. Т. 2/Под ред. А.А. Герасименко. – М.: Машиностроение, 1987. – 784 с.