Люминесцентный термосенсор на основе мезогенного комплекса европия

Зиятдинова Р.М.

Аспирант, 2 курс аспирантуры

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия

E–mail: ruzannochka95@mail.ru

Комплексные соединения Eu3+ с β-дикетонатными лигандами хорошо известны благодаря способности эффективно преобразовывать УФ-излучение в монохроматическую люминесценцию ионов Eu3+, характеризующуюся высоким квантовым выходом и продолжительным временем жизни [1]. Способность некоторых из данных соединений изменять яркость люминесценции в зависимости от температуры может быть использована для создания рабочих элементов люминесцентных термосенсоров [2].

В работе предложен материал для люминесцентного термосенсора в области 298–348 К на основе мезогенного комплекса европия. Материал представляет собой застеклованную плёнку комплекса Eu3+, полученную путем плавления между двумя кварцевыми подложками. Методом ДРС показано, что в застеклованной плёнке комплекса Eu3+ образуются агрегаты размером 200÷500 нм, что приводит к смещению спектра возбуждения комплекса Eu3+ в длинноволновую область. Спектр возбуждения люминесценции плёнки (при регистрации на длине волны 612 нм) состоит из широкой полосы с максимумом на длине волны 398 нм (рис. 1). Плёнка не деградирует под действием УФ излучения и является термостабильной.

| Рис. 1. – Спектры возбуждения (штрихпунктирная) и люминесценции (сплошная линии) застеклованной плёнки мезогенного комплекса Eu(CPDK3-5)3Phen | Рис. 2 – Температурная зависимость средней интенсивности люминесценции и времени затухания на 612 нм для плёнки Eu(CPDK3-5)3Phen |
| --- | --- |

Изучено влияние температуры на оптические свойства застеклованной плёнки комплекса Eu3+. Плёнка комплекса Eu(CPDK3-5)3Phen является прозрачной во всем видимом диапазоне, обладает высокой чувствительностью затухания люминесценции -6.5 мкс·К–1 и способна обратимо изменять интенсивность и время затухания люминесценции ионов Eu3+ в области температур 298–348 К (рис. 2), что позволяет использовать данный материал в качестве рабочего элемента люминесцентных термосенсоров.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 20-73-10091.

Литература

- Lapaev D.V., Nikiforov V.G., Safiullin G.M., Lobkov V.S., Knyazev A.A., Krupin A.S., Galyametdinov Yu.G. Changes in luminescent properties of vitrified films of terbium (III) β-diketonate complex upon UV laser irradiation // J. Lumin. 2016, №175, p. 106-112.

- Wang X., Wolfbeis O.S., Meier R.J. Luminescent probes and sensors for temperature // Chemical Society Reviews. 2013, №19(42), p. 7834-7869.