Поверхностное упрочнение сплава ВТ6 катодным электролитно-плазменным азотированием в различных условиях

Белов Р.Д., Мухина А.К., Сокова Е.В., К.И. Бесчетникова, Шуракова П.М.

Студент, 3 курс бакалавриата

Костромской государственный университет, Кострома, Россия

E–mail: solne4nyjkrug@bk.ru

Целью работы является изучение влияния условий и возможности использования катодного электролитно-плазменного азотирования для повышения твердости конструкционного сплава ВТ6.

Катодному азотированию подвергались цилиндрические образцы диаметром 11 мм и высотой 15 мм в электролите, содержащем хлорид аммония (2,5‒7,5% масс.) и аммиак (2,5‒7,5% масс.), при температуре 600‒850°С и продолжительности процесса 5‒30 минут. После диффузионного насыщения образцы подвергались закалке в электролите.

Катодное азотирование ВТ6 в электролите, содержащем 5% хлорида аммония и 5% аммиака, при температуре 750°С приводит к формированию азотированного слоя, толщина которого зависит от продолжительности процесса. Максимальная толщина модифицированного слоя 90 мкм достигается после обработки в течение 10 минут, когда диффузия азота в структуру сплава превалирует над высокотемпературным окислением и разрушающим действием электрических разрядов в электролитной плазме. При азотировании в течение 20‒30 минут толщина наружного оксидного слоя (TiO2 ‒ рутил [1, 2]) возрастает до 100‒150 мкм, что тормозит диффузию компонентов и приводит к снижению толщины насыщенного слоя до 50 мкм. Максимальная микротвердость 820 HV в модифицированном слое и толщина упрочненного слоя более 300 мкм также достигаются после азотирования в течение 10 минут при 750°С.

Изучение распределение микротвердости в поверхностном слое сплава после обработки при температурах 600‒850°С в электролите, содержащем 5% хлорида аммония и аммиака 5%, показало, что оптимальная температура азотирования составляет 750°С. В этих условиях достигается максимальная микротвердость (820 HV) и толщина упрочненного слоя (более 300 мкм).  Азотирование поверхности при 600‒700 и 800‒850°С позволяет получить упрочненный слой толщиной до 100 мкм, микротвердость которого не превышает 600 HV.

При более низком содержании аммиака в растворе концентрация азота в электролитной плазме и атомов азота, адсорбированных на поверхности образцов, обеспечивают упрочнение сплава ВТ6 максимум до 600 HV. Увеличение концентрации аммиака до 7,5% независимо от концентрации хлорида аммония (2,5 или 7,5%) приводит к заметному снижению микротвердости из-за интенсификации окисления и торможения диффузии азота растущим оксидным слоем

Таким образом установлено, что оптимальными условиями для проведения катодного электролитно-плазменного азотирования являются обработка в электролите на основе хлорида аммония (5% масс.) и аммиака (5% масс.) при температуре 750°С в течение 10 минут с закалкой в конце процесса. Технология может быть использована для повышения поверхностной микротвердости сплава ВТ6 более чем в 2 раза, при этом толщина диффузионной зоны составляет около 90 мкм.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10094) Костромскому государственному университету.

Литература

1. Kusmanov S., Kusmanova I., Tambovskiy I., Belkin P., Parfenyuk V. Anodic plasma electrolytic nitrocarburising of Ti6Al4 V alloy // Surface Engineering. 2019, Vol. 35, № 3. pp. 199–204.

2. Kusmanov S.A., Tambovskiy I.V., Korableva S.S., Belkin P.N. Anodic plasma electrolytic saturation of the Ti6Al4V alloy with nitrogen and oxygen // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, V. 672, № 1. pp. 1–4.