Выявление оптимальных условий катодного азотирования для повышения твердости среднеуглеродистой стали

Сокова Е.В., Бесчетникова К.И., Белов Р.Д., Мухина А.К., Калинина Т.М.

Студентка, 3 курс бакалавриата

Костромской государственный университет, Кострома, Россия

E-mail:ekaterina.sokova44@gmail.com

Целью работы является выявление оптимальных условий катодного электролитно-плазменного азотирования для повышения твердости среднеуглеродистой стали.

Катодному азотированию подвергались цилиндрические образцы диаметром 11 мм и высотой 15 мм в электролите, содержащем хлорид аммония (2,5‒7,5% масс.) и аммиак (2,5‒7,5% масс.), при температуре 650‒850°С и продолжительности процесса 5‒30 минут. После диффузионного насыщения образцы подвергались закалке в электролите. Хлоридно-аммиачный электролит характеризуется высоким азотным потенциалом при анодном азотировании сталей [1].

Катодное азотирование стали 45 в растворе хлорида аммония (5% масс.) и аммиака (5% масс.) при 750°С в течение 10 минут приводит к формированию нитридно-мартенситного слоя [2] толщиной до 80 мкм, максимальная микротвердость которого составляет 1015 HV, а общая толщина упрочненного слоя около 250 мкм соответственно. С увеличением продолжительности обработки до 20‒30 минут толщина диффузионной зоны возрастает на 10‒20 мкм, а максимальная микротвердость на 25 HV.

Изучение распределения микротвердости в поверхностном слое стали 45 после азотирования в течение 10 минут при различных температурах в электролите, содержащем 5% хлорида аммония и 5% аммиака, показало, что микротвердость 1015 HV и толщина упрочненного 250‒300 мкм слоя достигаются после обработки при 750‒800°С. При понижении температуры насыщения до 650‒700°С толщина упрочненного слоя уменьшается на 100 мкм, а максимальное значение микротвердости на 50 HV. После азотирования при 850°С толщина упрочненного слоя и микротвердость снижаются до 100 мкм и 950 HV соответственно.

При варьировании концентраций хлорида аммония (2,5‒7,5% масс.) и аммиака (2,5‒7,5% масс.) и азотировании образцов при 750°С в течение 10 минут установлено, что оптимальным является состав электролита, в котором содержится 5% хлорида аммония и 5% аммиака. В этих условиях достигаются максимальная микротвердость 1015 HV в азотированном слое, толщина нитридно-мартенситного слоя 80 мкм и толщина упрочненного слоя около 250 мкм.

Изучение микротвердости образцов, азотированных при 750°С в течение 10 минут в электролитах с различной концентрацией компонентов показало, что максимальная микротвердость 1015 HV достигается после обработки в электролите, концентрация хлорида аммония и аммиака в котором составляет 5% (рис. 8).

Таким образом, катодное электролитно-плазменное азотирование стали 45 следует проводить в электролите на основе хлорида аммония (5% масс.) и аммиака (5% масс.) при 750°С в течение 10 минут и с закалкой в конце процесса. Обработка позволяет увеличить микротвердость поверхностного слоя сплава в 4 раза.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10094) Костромскому государственному университету.

Литература

1. Белкин П. Н., Кусманов С. А. Электролитно-плазменное азотирование сталей // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2017, № 7. с. 95–118.

2. Kusmanov S. A., Smirnov A. A., Silkin S. A., Belkin P. N. Increasing wear and corrosion resistance of low-alloy steel by anode plasma electrolytic nitriding // Surface and Coatings Technology. 2016, V. 307. p. 1350–1356.