Синтез и полимеризация фторсодержащих олигомерных фталонитрилов

Лаврикова К.С., Терехов В.Е., Булгаков Б.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: veve1997@mail.ru

Среди известных полимерных матриц для композиционных материалов самыми термостойкими являются матрицы на основе фталонитрилов [1], но на воздухе они начинают окисляться уже при 300℃. Одним из возможных решений этой проблемы является введение атомов фтора в структуру полимера.

Аморфные олигомерные фталонитрилы обладают низкими температурами стеклования, что обеспечивает улучшенную технологичность по сравнению с тугоплавкими фталонитрильными мономерами. Целью данной работы было получение полимерной матрицы на основе фторсодержащих олигомерных фталонитрилов и изучение её свойств.

На первом этапе работы были синтезированы соединения 2-3 по схеме, представленной на рисунке 1. Далее были проведены попытки полимеризации данных соединений в присутствии классического отвердителя фталонитрильных смол – APB (Рис. 1).

Рис. 1. Схема получения соединений 2-3, формула APB

Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии показали, что ароматические амины оказались малоэффективными в качестве отвердителей данных соединений. Тепловой эффект (4-5 Дж/г), соответствующий экзотермическому пику полимеризации, оказался в 10 раз меньше, чем для классических фталонитрильных смол [2]. При этом пик полимеризации находится в области начала разложения образца.

Поэтому были опробованы другие классы отвердителей: фенолы, органические кислоты, соли металлов. Полученные смолы исследовали методом дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрического анализа.

Процесс полимеризации во всех случаях проходил со значительными потерями массы, при этом образующиеся полимеры имели дефектную структуру.

Работа выполнена в рамках государственного задания Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (соглашение № АААА-А21-121011590086-0).

Литература

1.	Bulgakov B.A. et al. Flame-retardant carbon fiber reinforced phthalonitrile composite for high-temperature applications obtained by resin transfer molding // Mendeleev Commun. 2017. Vol. 27, № 3. P. 257–259.

2.	Dayo A.Q. et al. Synthesis of benzophenone-center bisphenol-A containing phthalonitrile monomer (BBaph) and its copolymerization with P-a benzoxazine // React. Funct. Polym. 2018. Vol. 129. P. 46–52.