Синтез и изучение свойств наночастиц Ta2O5 для применения в тераностике

Трефилина Д.А., Кривошапкин П.В., Мальцева Е.С.

Студент, 1 курс магистратуры

Национальный исследовательский университет ИТМО, химико-биологический кластер, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: volkova@scamt-itmo.ru

Неорганические наночастицы являются альтернативой существующим органическим препаратам для терапии рака. Они способны одновременно визуализировать опухоли и метастазы за счет своего небольшого размера с помощью компьютерной томографии, таргетно доставлять лекарства, а также убивать раковые клетки путем генерации активных форм кислорода, повреждающих ДНК активно делящихся клеток [1].

Доказано, что наночастицы Ta2O5 биосовместимы [2], имеют отличные контрастные свойства при их использовании в компьютерной томографии [3]. Теоретически была вычислена величина фактора увеличения дозы (DEF=1,7), отражающая потенциально высокую радиосенсибилизирующую способность оксида тантала(V) [4].

Мы выдвигаем гипотезу о том, что форма наночастицы кардинальным образом сказывается на её радиосенсибилизирующей способности. Нами разрабатываются новые методики синтеза наночастиц Ta2O5, которые будут иметь формы так называемых цветков, столбиков и проволок. Ожидается, что именно эти формы наночастиц будут способствовать увеличению количества электронов, выбиваемых рентгеновским излучением во время облучения опухоли, что увеличит в разы эффективность лучевой терапии.

Были проведены синтезы наноцветков, наностолбиков и нанопроволок сольвотермальным методом. Стабильность полученных золей (Z-потенциал) и размеры частиц были изучены методом динамического рассеяния света (ДРС) (рисунок 1). Морфология частиц Ta2O5 охарактеризована с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Рисунок 1 – Распределение по размерам образцов наноцветков, наностолбиков и нанопроволок

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №18-29-11078).

Литература

1. Hall E. Radiobiology for the Radiologist.  Lippincott Williams & Wilkins. 2006.

2. Fakhardo, A.F. Toxicity Patterns of Clinically Relevant Metal Oxide Nanoparticles // ACS Applied Biomaterials, 2019, № 2(10). p. 4427–4435.

3. Koshevaya, E. Surfactant-Free Tantalum Oxide Nanoparticles: Synthesis, Colloidal Properties, and Application as a Contrast Agent for Computed Tomography // Journal of Materials Chemistry B, 2020, №8(36). p. 8337-8345.

4. Morozov V.N. Nanosized Particles of Tantalum, Hafnium, and Cerium Oxides Used with Monochromatic Photon Beams and Brachytherapy Sources // Optics and Spectroscopy, 2018, Vol. 125, No. 1, pp. 104–106