Получение модифицированного сорбента на основе хитозана для высокоэффективного извлечения ионов Cu(II) из водных растворов

Фуфаева В.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

E–mail: victoriafufaeva@gmail.com

Аккумуляция тяжелых металлов в окружающей среде является результатом роста доли промышленных предприятий; при осуществлении деятельности горнодобывающей промышленности, предприятий по нанесению металлических покрытий и т.п. [1]. Тяжелые металлы не поддаются биологическому разложению и имеют тенденцию накапливаться в живых организмах, а многие ионы тяжелых металлов проявляют цитотоксическое действие на организм человека, в частности, путем связывания с аминокислотами белков через -NH2 и -SH группы, инактивируя ряд ферментов и другие биологические активные вещества [2]. Поэтому удаление тяжелых металлов из сточных вод, с целью защиты здоровья населения и окружающей среды остается актуальной задачей в настоящее время. Токсичными тяжелыми металлами, заслуживающими особое внимание при очистке промышленных сточных вод, являются цинк, медь, никель, ртуть, кадмий, свинец и хром [3].

Целью данной работы являлось получение модифицированного сорбента на основе хитозана с улучшенными сорбционными характеристиками по отношению к ионам меди(II) путем поверхностного модифицирования гранул сшитого хитозана 2-этилимидазолатом никеля как в отсутствии, так и в присутствии поверхностно-активного вещества.

Показано, что наиболее оптимальными условиями для получения модифицированного сорбента является сборка 2-этилимидазолата никеля на поверхности сшитых гранул хитозана в присутствии поверхностно-активного вещества (мягкого темплата) и депротонирующего агента. При этом происходит увеличение максимальной сорбционной емкости в 3.8 раза и сокращение времени достижения адсорбционного равновесия до 60 мин, по сравнению с исходными гранулами хитозана. Установлено, что адсорбция ионов металла в присутствии модифицированного сорбента на основе хитозана, полученного в оптимальных условиях, протекает наиболее интенсивно и имеет ионообменную природу. Обнаружено, что при использовании 1 %-го раствора H2O2 в качестве десорбирующего элюента, отработанный модифицированный сорбент может быть регенерирован пять раз без существенных потерь эффективности извлечения ионов меди(II) из водных растворов. Разработанные модифицированные сорбенты на основе хитозана могут быть предложены в качестве альтернативы промышленным катионитам для доочистки водных растворов от ионов тяжелых металлов.

Литература

1. Chen, Y., Bai, X., Ye, Z. Recent Progress in Heavy Metal Ion Decontamination Based on Metal–Organic Frameworks // Nanomaterials. 2020, №10(8). р. 1481.

2. Azimi, A., Azari, A., Rezakazemi, M., Ansarpour, M. Removal of Heavy Metals from Industrial Wastewaters: A Review. ChemBioEng. Reviews. 2017, №4(1). р. 37–59.

3. Zhang, W., An, Y., Li, S., Liu, Z., Chen, Z., Ren, Y., Wang, S., Zhang, X., Wang, X. Enhanced heavy metal removal from an aqueous environment using an eco-friendly and sustainable adsorbent. Scientific Reports. 2020, №10(1). р. 1-19.