Исследование влияния стеклосфер на свойства силоксановых резин

Зимина А.С., Хакимуллин Ю.Н., Войлошников В.М.

Студент, 2 курс магистратуры

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Казань, Россия

E–mail: nas.zimina2010@yandex.ru

Для получения резиновых изделий высокого качества  резиновые смеси должны  быть технологичными при переработке, что в первую очередь обеспечивается требуемыми (оптимальными) вязкостными свойствами, регулирование которых, как правило,  обеспечивается с помощью пластификаторов.   Следует, однако, иметь в виду, что увеличение в резинах содержания пластификаторов, способствуя улучшению перерабатываемости и деформационных свойств резин, приводит к снижению их прочности [1-3].

Одним из методов улучшения перерабатываемости резиновых смесей на основе различных каучуков является использование стеклянных микросфер в комбинации с традиционными пластификаторами. Изучалась возможность использования стеклянных микросфер в резинах на основе силоксанового каучука. Исследовано влияние стеклосфер диаметром 20-160 мкм (ООО «Производство стеклянных микросфер Стеклопластик»), входящих в состав вводимого кремнийорганического пластификатора в количестве 5%, на реологические, физико-механические свойства и огнестойкость силоксановых резин на основе диметилметилвинилсилоксанового каучука СКТВ-1. Изучалось влияние содержания пластификатора до 5 м.ч..

Установлено, что введение пластификатора, содержащего стеклосферы уже в количестве 2 мас.ч., приводит к значительному улучшению реологических свойств даже высоконаполненных силоксановых резиновых смесей. С увеличением содержания пластификатора растет условная прочность при разрыве, при небольшом уменьшении относительного удлинения при разрыве.  Оценка использования стеклянных микросфер в силоксановых резинах с повышенной огнестойкостью (содержащих антипирены) показала, что их применение не приводит к ухудшению огнестойкости резин.

Литература

1. Большой справочник резинщика: в 2 ч. Ч.1. Каучуки и ингредиенты / под ред. С.В. Резниченко, Ю.Л. Морозова. ‒ М.: Техинформ МАИ, 2012. ‒ 744 с.

2. Охотина Н.А. Сырье и материалы для резиновой промышленности: учебное пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. / Н.А. Охотина, А.Р. Курбангалеева, О.А. Панфилова. –  Казань: Издательство Казанского национального исследовательского технологического университета,  2014. – 112 с.

3. Хакимуллин Ю.Н. Основы технологии и переработки силоксановых эластомеров / Ю.Н. Хакимуллин, А.Д. Хусаинов Учебное пособие. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. – 164 с.