Эффективность катионнообменных смол в синтезе бутадиена-1,3 из изопропилового спирта и 1,3,5-триоксана

Кузнецова О.М., Кутузова Т.М., Ахмедьянова Р.А.

Студент, 1 курс магистратуры

Казанский национальный исследовательский технологический университет, факультет технологии полифункциональных материалов, Казань, Россия

E–mail:  oxana19982010@yandex.ru

Катионнообменные смолы (КОС) находят широкое применение в качестве катализаторов органического синтеза. Они имеют большую площадь поверхности, нерастворимы  и подходят для проведения  парофазных и жидкофазных реакций.

В настоящее время известен широкий ассортимент КОС различных производителей, имеющих отличающиеся характеристики, ряд из них был использован в синтезе бутадиена-1,3 из изопропилового спирта (ИПС) и 1,3,5-триоксана (ТО).

Проведенные исследования показали, что наибольший выход бутадиена-1,3 наблюдается в присутствии КОС  марки Lewatit К2420 (см. табл. 1). Это связано, скорее всего, с наблюдаемым на этом катализаторе превращением 4-метилдиоксана-1,3 и прочих пирановых соединений в бутадиен-1,3. Кроме того, из сильнокислотных макропористых КОС катионит марки Lewatit К2420 обладает наибольшей прочностью на истирание.

Таблица 1. Выход продуктов синтеза бутадиена-1,3 в присутствии различных КОС, % масс.

[ТО]:[ИПС] = 1:15, мол.; Т=140 оС; [КОС] = 20 % масс. от массы ТО and ИПС; τ = 180 мин.

| КОС Продукт | Lewatit K2420 | Lewatit К1481 | Purolait Ст-275 | КУ-23 | Lewatit 2640 | Lewatit SPC 108 “B6” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бутадиен-1,3 | 6,11 | 4,28 | 0,77 | 0,29 | 4,96 | 2,07 |
| 3,6-дигидро-α-пиран | 5,16 | 5,45 | 0,95 | 4,68 | 5,62 | 4,15 |
| 4-метилдиоксан-1,3 | 1,22 | 0,05 | 4,43 | 10,79 | 0,07 | 1,71 |
| Тетрагидропиран-4-ол | 9,27 | 4,35 | 0,36 | 24,81 | 1,94 | 2,28 |

Литература

1. Bogаchevа, T.M. Synthesis butаdiene-1,3 from isopropyl аlcohol аnd trioxаne // Processes of petrochemistry аnd oil refining. 2018, №19(1). p. 46-58.