Углеродные наночастицы на основе нитрата графита

Гнатовская В.В., Давыдова А.А.

Аспирант 1 курса, ведущий инженер

Государственное учреждение «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко», г. Донецк

E–mail: viktoriasuhareva777@gmail.com

В данной работе в продолжение систематических исследований свойств соединений соинтеркалирования графита [1, 2] представлены результаты синтеза нитрата графита и использования его в качестве предшественника для генерирования углеродных наночастиц. Нитрат графита получали при взаимодействии дымящей азотной кислоты (98 %) с чешуйчатым графитом марки ГТ-1 по методике, приведенной в [1]. По данным рентгенофазового исследования, полученный продукт является смесью соединений 2-й и 4-й стадий интеркалирования.

Дисперсию углеродных наночастиц получали путем обработки свежего образца нитрата графита муравьиной кислотой. При этом помимо образования бинарного соединения соинтеркалирования нитрата графита с муравьиной кислотой (ССНГ) последняя экзотермически взаимодействует с азотной кислотой, адсорбированной на поверхности частиц, а также находящейся в межслоевом пространстве нитрата графита с выделением большого количества газообразных продуктов – CO2 и NO2 (уравнение 1).

|  | (1) |
| --- | --- |

После отфильтровывания ССНГ фильтрат собирали и анализировали полученную таким образом дисперсию методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Установлено, что такой способ позволяет генерировать малослойные графеновые частицы, планарные размеры которых достигают 5 - 15 мкм (рис. 1), даже без использования дополнительной ультразвуковой обработки.

Рис. 1. Типичные ПЭМ изображения углеродных наночастиц, полученных расслоением нитрата графита в результате обработки его муравьиной кислотой

Литература

- Давыдова А.А., Ракша Е.В., Осколкова О.Н. и др. Малослойные графеновые частицы на основе терморасширенного соинтеркалата нитрата графита с уксусной и муравьиной кислотами // Межвузовский сб. научн. тр. «Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов». – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2020. – Вып. 12. – С. 580–590.

- Raksha E.V., Davydova A.A., Berestneva Yu.V. et al. Morphology and Structure of Carbon Nanoparticles Generated from Graphite Nitrate Co-intercalation Compound. Effect of Sonication Regime // Advanced Materials, Springer Proceedings in Materials / Ed.: I.A. Parinov [et al.]. – 2020. – Vol. 6, Chapter 4. – P. 41–47.

# Text boxes

1 мкм

2 мкм

1 мкм