Получение нафтеновых кислот методом электродиализа

Глухарев А.С., Ачох А.Р.

Студент, 3 курс бакалавриата

Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия

E–mail: alexanderglukharev99@gmail.com

Нефтяные кислоты представляют собой смесь органических кислот с различной молекулярной массой, содержащей алифатические, циклоалкановые и ареновые радикалы. Они являются ценным химическим сырьем для получения важных химических продуктов [1]. Основным источником получения нафтеновых кислот является нефть (дизельная и керосиновая фракции). В промышленности получение нафтеновых кислот основано на выделении их из нефтепродуктов путем выщелачивания [2]. Недостатком такого способа является необходимость использования для очистки нефти и нефтепродуктов химических реагентов – щелочей и минеральных кислот, и образование при этом высокоминерализованных стоков солей.

В последние годы получила развитие электромембранная технология рекуперации солей, в том числе солей органических кислот. В основе таких технологий лежит электродиализ с биполярными мембранами (ЭДБМ) [3]. При рекуперации кислот и щелочей из водно-органических растворов солей возникает целый ряд негативных явлений [4]. Основным эффектом является отравление анионообменных мембран органическими анионами, что приводит к росту электрического сопротивления мембран, снижению предельного тока и селективности. По мнению многих исследователей расширить ассортимент мембран и улучшить их физико-химические и технико-экономические характеристики позволяет модифицирование их поверхности [5].

Целью данной работы явилось исследование процесса электродиализной переработки нафтената натрия в электродиализаторах с поверхностно модифицированными мембранами с получением нафтеновых кислот и щелочей.

Объектами исследования были выбраны анионообменные катионообменные мембраны МК-40 и анионообменные МА-41 на поверхность которых, методом полива, был нанесен тонкий слой (30 мкм) сульфированного полиэфирэфиркетона. Исследования проводили электродиализаторе с 2-х камерной элементарной ячейкой (10 парных камер).

Проведенные исследования по получению нафтеновых кислот из технологических растворов – мылонафта в многокамерных электродиализаторах с катионообменной МК-40 и поверхностно-модифицированной мембраной МА-41 показали, что при контакте с растворами нафтената натрия не происходит отравление анионообменных мембран.

Исследовано влияние анионов нафтеновых кислот на электропроводность анионообменной мембраны МА-41 с слоем сульфированного полиэфирэфиркетона. Показано, что электропроводность мембран практически не зависит от содержания нафтенат-ионов.

Инновационный проект выполнен при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках Конкурса научно-инновационных проектов, ориентированных на коммерциализацию № НИП 20.1/19.

Литература

1. Othmer K. Encyclopedia of Chemical Technology. New Jersey: John Wiley &Sons; 2007

2. Batueva I.Y., Gaile A.A., Petrolium chemistry. Leningrad: Khimia, 1984. P. 360.

3. V. Zabolotskii, N. Sheldeshov, S. Melnikov// Desalination. 2014. V. 342. P. 183.

4. Ачох А.Р., Прибытков Ф.Б., Бут А.Ю., Заболоцкий В.И. // Мембраны и мембранные технологии. 2018. Т. 8. №6. C. 1-7.

5. Luo T., Abdu S., Wessling M.// J. Membr. Sci. 2018. V. 555., P. 429.