Исследование люминесценции в фосфатах Сa8M2+M+(PO4)7:Eu3+ (M2+ = Ca, Mg, Zn; M+ = Li, Na, K)

Чиобану Е.C.1, Никифоров И.В.1

Студентка, 1 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: chiobanu.liza@gmail.com

LED (Light-emitting diode) лампы все больше набирают популярность в последнее время, за счет своей доступности и дешевизны. С этой точки зрения катионы редкоземельных элементов (РЗЭ), имеющих люминесценцией в видимой области видимого спектра, являются перспективными для получения люминофоров, использующихся в освещении. Однако, для реализации люминесцентных свойств РЗЭ необходима матрица. Наиболее эффективно люминесцентные свойства проявляются в органических матрицах, однако они способны со временем выгорать и разлагаться. Перспективным для матрицы могут являться фосфаты кальция в структурном типе витлокит.

Синтез сложных фосфатов проводили стандартным твердофазным методом из CaHPO4·2H2O (ч.д.а.), CaCO3 (ч.д.а.), M+2CO3 (ч.д.а.) (M+ = Li, Na, K), ZnO (ч.д.а.), MgO (ч.д.а.),и Eu2O3 (ч.д.а.). Исходные реагенты были проверены на чистоту и не содержали примесных фаз. Синтез проводили посредством ступенчатого нагревания до 1100°С и выдерживанием при данной температуре порядка 50 часов.

Для катиона Eu3+, при возбуждении на 395 нм, наблюдаются стандартные переходы в красно-оранжевой области видимого спектра: 5D0 → 7FJ (J = 0 – 4). Самая интенсивная линия соответствует переходу 5D0 → 7F2 (615 нм). Наиболее эффективным оказался состав Сa8ZnLi(PO4)7:Eu3+.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (№ 19-77-10013)