Особенности обработки поверхности высокопористых структур, полученных с помощью аддитивных технологий из порошка титанового сплава Ti6Al4V, химическим травлением

Павельева А.А.,1 Козадаева М.П.,2Храпов Д.3

Студент,2 курс магистратуры

1,2Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

инженерная школа ядерных технологий, Томск, Россия

3Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

исследовательская школа химических и биомедицинских технологий, Томск, Россия

E–mail: aap78@tpu.ru

Введение. Для соответствия требованиям, выдвигаемым к любым костным имплантатам, применение которых позволяет решить проблему низкой способности к регенерации человеческого организма, для высокопористых изделий, полученных с помощью аддитивных технологий, основанных на послойном наплавлении частиц порока, необходимо применение различных методов постобработки [1]. Это объясняется наличием спеченного порошка на поверхностях и в порах имплантатов, который может негативно влиять на прорастание костных тканей и сосудистой системы в поры, а так же привести к воспалительным процессам при отделении частиц порошка от имплантата в живой организм.

Экспериментальная часть. Имплантаты (далее образцы) были изготовлены из порошка титанового сплава Ti6Al4V с помощью метода электронно-лучевой наплавки на установке ARCAMA2 EBM фирмы ARCAM AB (Mölndal, Швеция). Исследуемые образцы с массой 12,3 ± 0,2 г. имели форму цилиндров с высотой 30 мм и диаметром 15 мм, центральное отверстие диаметром 5 мм выполнено во всю высоту имплантатов. Цилиндры состояли из двух коаксиальных зон с различной плотностью структуры. Внешняя и внутренняя зоны состоят из объемно-центрированных кубических элементарных ячеек.

Химическое травление выбрано, как метод постобработки, благодаря возможности легкого проникновения жидкости в объем образца через поры и, соответственно, практически единовременное воздействие на все участки площади поверхности. Данный этап проводился в 50 мл. водного раствора смеси HF и HNO3, в соотношении 1:10, соответственно. Для оценки влияния времени контакта образцов с кислотным раствором, было создано 3 группы травления. Суммарное время травления для каждой группы составляло 15 минут. Различие заключалось во времени одного погружения: для первой группы было проведено 10 погружений по 1,5 мин. каждое, для второй - 3 погружения по 5 мин., для третьей - 1 погружение с продолжительностью в 15 минут. После каждого погружения образцы были промыты в дистиллированной воде трижды.

Результаты и выводы. Для численной оценки влияния травления на структуру было рассчитано изменение массы, равное 3,5± 0,1, 3,0± 0,3, 2,8± 0,4 г., изменение пористости составило 17%, 18% и 22%, для первой, второй и третьей групп, соответственно. Многоразовое травление (1 и 2 группы) способствовало наибольшей потери массы и несущественному изменению внешней формы образцов, наилучшим образом сохраняя структуру. Однократное погружение (3 группа) привело к наименьшей потери массы образцов и сильному ухудшению целостности внешних уровней структуры. Можно сделать вывод, что в процессе для 1 и 2 групп времени одного погружения достаточно только для «полировки поверхности», тогда как при увеличении времени одного погружения приводит к растворению поверхностных слоев, нарушая целостность конструкции. Авторы выражают благодарность проф. А.В. Коптюгу за помощь в подготовке образцов. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ20-73-10223.

Литература

- Algardh J. K. et al. Thickness dependency of mechanical properties for thin-walled titanium parts manufactured by Electron Beam Melting//Additive Manufacturing.2016.Т.12. С.45-50.