Сорбционное извлечение рения из растворов аммиачного выщелачивания шлаков медных металлургических производств

Зубакина М.А., Игнатович А.С., Титова М.Е.1

Студент, 4 курс бакалавриата

1Горный университет,

Факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: margaritazub.0506@gmail.com

Исчерпание полезных ископаемых, привело к тому, что современные металлургические предприятия начали вовлекать в производство низкокачественные и забалансовые руды, а также использовать отходы в процессе производства. Для увеличения комплексности использования сырья на предприятиях медной промышленности применяют аммиачное выщелачивание пиритных огарков с целью более полного извлечения ценных компонентов, в частности рения [1].

Рений – редкий, рассеянный металл, его содержание в земной коре составляет 7·10-8%. Он является одним из самых тугоплавких и тяжёлых элементов, с плотностью 21,03г/см3 [2]. Основным применением рения является создание тугоплавких сплавов для производства двигателей аэрокосмической промышленности, по объёмам потребления составляет около 84%. Около 9,3% производимого рения применяется в производстве катализаторов для нужд нефтепереработки.  Стоит заметить, что в данных отраслях рений не имеет выгодных альтернатив для замены, поэтому даже при стабильно высокой стоимости рения, его применение оправдано [3,4].

В растворах после аммиачного выщелачивания рений существует в форме перренат-иона, что предоставляет возможность извлекать его с помощью ионообменной сорбции. [4]. Следовательно, необходим подбор сорбента, способного обеспечивать эффективную сорбцию перренат-ионов из аммиачных сред. Для этих целей нами были выбраны слабоосновные иониты марки Purolite. В ходе экспериментов было установлено, что сорбенты Purolite PPA100 и Purolite A103Plus показали большую эффективность в сравнении с Purolite A170, позиционируемым как сорбент для извлечения рения в сернокислой среде, показатели извлечения перренат- иона представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение сорбционной способности ионитов

| Марки сорбентов | Степень извлечения [ReO4]- , % |
| --- | --- |
| Purolite A170 | 50,09 |
| Purolite PPA100 | 95,49 |
| Purolite PPA100 | 95,94 |
| Purolite A845 | 65,17 |
| Purolite A847 | 75,55 |

Для сорбентов Purolite PPA100 и Purolite A103Plus также были определены степени извлечения при различных соотношениях Ж:Т, времени контакта, концентрации перренат-иона в растворе. Из полученных результатов следует, что данные сорбенты полностью подходят для извлечения перренат-иона из аммиачных сред.

Литература

1. Петров Г. В., Бодуэн А. Я., Иванов Б. С., Серебряков М. А. Исследование аммиачного автоклавного выщелачивания некондиционного медного концентрата, содержащего серебро и рений / Цветные металлы, № 10, 2016. С 23 - 28.

2. Наумов А.В. Ритмы рения (обзор мирового рынка) / А.В. Наумов // Известия ВУЗов. Цветная металлургия. – 2007. – №6. – С. 18-23.

3. Проблемы мирового рынка рения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.metaltorg.ru/analytics/publication/index.php?id=2524

4. Луганов В.А., Байконурова А.О. и др. Теоретические основы гидрометаллургических процессов.Учебное пособие. Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2004. 104 с.