Электрофлотационное извлечение порошкового активированного угля ОУ-Б из водных растворов в присутствии неорганических и органических добавок

Щербакова Л.А., Колесников В.А., Колесников А.В.

Аспирант, 1 курс

Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,

Технология электрохимических процессов и защита от коррозии, Москва, Россия

E-mail:lara.sherbakova@gmail.com

На сегодняшний день, активированный уголь ОУ-Б все чаще применяют при очистке промышленных сточных вод от органических и неорганических загрязнителей. Частицы порошкового активированного угля трудно извлекаются классическими методами, поскольку имеют небольшой размер (3-5 мкм). В качестве альтернативного способа предложен метод электрофлотации.

Экспериментально изучена возможность электрофлотационного извлечения активированного угля марки ОУ-Б. Установлены оптимальные условия для извлечения угля в присутствии коагулянта AlCl3 и ПАВ. На рисунке 1 отображена зависимость кинетики извлечения углеродного порошка от добавления коагулянта AlCl3 различной концентрации.

Условия эксперимента: Δm ОУ-Б = 200 мг; рН = 7; iv = 0,2 А/ дм2; cфон= 1 г/л; cПАВ= 40 мг/л;

При введении угля в количестве 200 мг, а также достаточного количества ПАВ (40 мг/л) удалось достичь степени извлечения 91%, однако затем наблюдалось ее снижение, что связано с нестабильной образующейся пеной. Поэтому рекомендуется проводить процесс электрофлотации в непрерывном режиме.

Таким образом, можно сделать вывод, что добавление 20 мг/л коагулянта AlCl3 недостаточно для достижения высокой степени извлечения ЭФ процесса. В тоже самое время, при введении в раствор 40 мг/л AlCl3, образуется много хлорид-ионов, что сказывается на заряде частицы и, следовательно, процесс ЭФ идет хуже, чем при добавлении коагулянта AlCl3 с концентрацией 30 мг/л.

Литература

1. Колесников А.В., Ильин В.И., Колесников В.А. Методы очистки сточных вод гальванохимических производств: в 2 ч.: учеб. пособие. Ч.1. Базовые технологии обезвреживания жидких отходов гальванохимической обработки поверхности. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева. 2018. с. 164.

2. Milyutina A.D., Desyatov A.V., Kolesnikov V.A., Kolesnikov A.V. Electroflotation recovery of highly dispersed carbon materials from aqueous solutions of electrolyte. Separation and Purification Technology. 2019, V.209, p.73-78