Получение и характеризация W каркасов для использования в псевдосплавах

Шворнева Н.С.

Студент, 1 курс магистратуры

Научный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС»,

институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: jazzzOouch@gmail.com

В настоящее время представляет интерес создание новых композиционных систем –  материалов, состоящих из металлических и металлоподобных фаз, не растворимых друг в друге и не вступающих в химическое взаимодействие. При этом с точки зрения практического использования особенно важно получать изделия заданной формы с минимальным объемом последующей механической обработки. С данной точки зрения весьма выгодным является изготовление продукции из порошкового сырья, что обеспечивает хорошие физико–механические свойства и довольно низкую себестоимость по сравнению с традиционными материалами. Внимание к псевдосплаву W–Cu в различных областях промышленности объясняет обширный спектр положительных свойств и эксплуатационные возможности. В связи с этим целью данной работы являлось изучение и исследование особенностей формирования вольфрамового каркаса [1, 2].

Образцы изготавливались из серийного вольфрамового порошка марки ВЧДК. В состав вольфрамовой шихты входили порошок ВЧДК, поливиниловый спирт и оксид никеля на содержание данного металла в конечных образцах порядка 0,05 – 0,1 %. Спекание осуществлялось в печи в водородной среде. В ходе процесса поливиниловый спирт разлагается с образованием углерода.

У полученных спеченных W каркасов проведен элементный анализ, который показал присутствие в материалах вольфрама, углерода, кислорода, алюминия. Присутствие последнего связано, по всей видимости, с футеровкой печи.

Проведенный рентгенофазовый анализ [3] показал, что во всех образцах присутствуют ОЦК вольфрам, а также фазы графита и карбида вольфрама различной стехиометрии. Согласно данным, полученным на сканирующем электронном микроскопе, частицы спеченных образцов имеют равноосную форму, а их средний размер колеблется в пределах 6,2 – 7,5 мкм.

Литература

1. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология материалов. М.: Юрайт. 2019.

2. Чувильдеев В.Н. Исследование структуры и механических свойств нано и ультрадисперсных механоактивированных вольфрамовых псевдосплавов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010, №. 2.

3. Дзидзигури Э.Л., Сидорова Е.Н. Методы исследования характеристик и свойств материалов: исследование металлов на рентгеновском дифрактометре «Дифрей». М.: МИСиС. 2013.