Синтез и исследование гидридов на основе высокоэнтропийных сплавов.

Ермаков В.В.

Студент, 5 курса специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: vitalik.ermakov1024@gmail.com

Ключевые слова: ВЭС, гидриды ВЭС, получение порошков металлических сплавов.

Одной из проблем современной медицины является отсутствие биосовместимости технологических аппаратов, вживленных в человеческий организм. Необходимо покрывать поверхность имплантатов не отторгаемыми веществами. Среди таких веществ найдены сплавы нескольких металлов, такие как HfNbTaTiZr [1].

Сплавы, содержащие 5 или более металлов в околоэквимолярных концентрациях являются высокоэнропийными сплавами (ВЭС). Они обладают высокой прочностью, твердостью, устойчивостью [2]. Также некоторые являются биосовместимыми и при металлизации поверхности такими соединениями могут обеспечивать защиту и низкое отторжение организмом имплантатов.

Цель моей работы является получить высокоэнтропийные сплавы HfZrTiTaCr, HfZrTiTaV, HfZrTiTaMo и другие модификации с изменением количества металлов и атомного номера. После сплавления соединения требуют обработки для превращения в мелкодисперсные порошки. Для этого был выбран метод гидрирования с последующей дегидрогенизацией [3]. При увеличении температуры и давления водорода на интерметаллические славы в кристаллической решетке происходит растворение водорода, с последующим образованием гидридной фазы или образованием нескольких фаз. Процесс сопровождается расширением кристаллической решетки и приводит к диспергированию сплавов [4]. После обратного процесса – дегидрирования, соединения могут быть проанализированы на фазовый состав методом ренгенофазового анализа. При выполнении нескольких итераций возможно получение мелкодисперсного порошка, пригодного для металлизации имплантатов в медицине.

Литература

1. Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys //Materials Science and Engineering: A. 2004, Т. 375, С.213-218.

2. ISSN 1810-0198. Вестник ТГУ, т.18, вып.4, 2013

3. Elucidating the Effects of the Composition on Hydrogen Sorption in TiVZrNbHf-Based High-Entropy Alloys https://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c03270

4. Superior hydrogen storage in high entropy alloys Scientific RepoRts | 6:36770 | DOI: 10.1038/srep36770