Изучение влияния условий тропического климата на физико-химические и эксплуатационные свойства уреатных пластичных смазок

Федосеева П.А.

Студент, 4 курс, 2021 год обучения

Российского университета дружбы народов, Москва, Россия

e-mail: polinafed1999@mail.ru

В настоящее время любая хозяйственная деятельность человека, особенно в экстремальных условиях, требует применения технических средств, в конструкции которых имеется большое число сложных узлов трения, эксплуатацию которых невозможно представить без использования смазочных материалов, обеспечивающих их долговечную и надёжную работу. Так как смазочные материалы в подавляющем большинстве являются органическими соединениями, то они подвержены биологической деструкции, особенно ярко это проявляется в условиях тёплого и влажного климата.[1]

Создание смазочных материалов, устойчивых к биологической деструкции, является актуальной задачей, так как под действием микроорганизмов (бактерий и эукариотов) в смазочных материалах происходит ряд последовательных превращений (снижение pH, процессы омыления и образование солей металлов, образование суспензий оксидов металлов, осмоление углеводородов базовых масел, разложение присадок и др.) [2], которые существенно снижают срок службы узлов трения, а также уменьшают надежность их эксплуатации.

Для определения устойчивости к неблагоприятным факторам тропического климата в работе были выбраны уреатные пластичные смазки, которые выгодно отличаются от мыльных аналогов большей устойчивостью по отношению к кислороду, более широкими температурными пределами использования и рядом других преимуществ. Полученные образцы пластичных смазок экспонировались в течение 6 месяцев на трех исследовательских станциях Тропического центра во Вьетнаме.  В ходе исследования были изучены основные физико-химические и эксплуатационные свойства (коллоидная стабильность, температура каплепадения, предел прочности при температурах 20°С и 80°С, диаметр пятна износа и др.) пластичных смазок до и после экспонирования в течение 6 месяцев.

Проведенное исследование показало, что разработанные смазки устойчивы к условиям повышенной влажности и высоким температурам в течение длительного времени, а также обладают приемлемыми трибологическими характеристиками и могут использоваться в условиях тропического климата.

Литература

- S. Lyadov, Yu. M. MaksimovaA. S. ShakhmatovaV. V. KirillovO. P. Parenago «Urea (Polyurea) Greases» // Russian Journal of Applied Chemistry. 2018. V. 91. №6. P. 885-894. https://doi.org/10.1134/S1070427218060010.

- Фарзалиев В.М., Бабаев Э.Р., Алиева К.И., Полетаева О.Ю., Мовсумзаде Э.М., Колчина Г.Ю. «Биоповреждение смазочных масел в условиях хранения» // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2016. №3. С. 24-28