Исследование влияния времени проработки под током гомогенной мембраны на степень развития электроконвекции

Пономарь М.А.,1 Титорова В.Д.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Кубанский государственный университет,

факультет химии и высоких технологий, Краснодар, Россия

E–mail: ponomar.marie@yandex.ru

В условиях современной экологической ситуации развитие многих областей промышленности (обработка пищевых продуктов, очистка сточных вод и др.) требует совершенствования процессов разделения. Одним из факторов, увеличивающих долю полезного массопереноса в электродиализных системах с ионообменными мембранами, является электроконвекция. Она возникает вследствие действия приложенного электрического поля на пространственный электрический заряд в обедненном диффузионном слое [1]. Развитие электроконвекции зависит от степени гидрофобности поверхности, которую характеризуют углами смачивания материалов [2].

В данной работе представлены экспериментально полученные вольтамперные зависимости ионообменной мембраны СМХ (Astom, Япония) в 0,01 М растворе CaCl2 и соответствующие им углы смачивания, измеренные на поверхности мембраны, контактирующей с раствором со стороны камеры обессоливания (Рисунок 1). Методика получения вольтамперных характеристик мембран подробно описана в [3], контактные углы смачивания получены методом покоящейся капли.

| Вольтамперные зависимости мембраны СМХ имеют форму, описываемую во многих источниках. Однако отмечено, что с увеличением времени проработки мембраны под воздействием электрического поля, так называемый участок «плато» на вольтамперной зависимости удлиняется. Известно [2], что степень развития электроконвекции может зависеть от заряда поверхности, к которой поступает раствор, а также степени ее гидрофобности. При превышении предельной плотности тока определяющим является второй фактор. В эксперименте показано, что уменьшение угла смачивания мембраны в процессе проработки под током ведет к увеличению порогового скачка потенциала, при котором начинает развиваться неравновесная электроконвекция по механизму Рубинштейна-Зальцмана. Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 21-49-00009. | Рисунок 1 – Вольтамперные зависимости мембраны СМХ, полученные при различном времени проработки ее в электрическом поле, и соответствующие им углы смачивания, измеренные на поверхности, контактирующей с камерой обессоливания электродиализатора. |
| --- | --- |

Литература

1. Overlimiting mass transfer through cation-exchange membranes modified by Nafion film and carbon nanotubes / Belashova E.D. [et al.] // Electrochim. Actca. – 2012. – V. 59. – P. 412-423.

2. Impact of ion exchange membrane surface charge and hydrophobicity on electroconvection at underlimiting and overlimiting currents / Nebavskaya K.A. [et al.] // J. Membr. Sci. – 2017. – V. 523. – P. 36-44.

3. Effect of anion-exchange membrane surface properties on mechanisms of overlimiting mass transfer / Belova E.I. [et al.] // J. Phys. Chem. B. – 2006. – V. 27. – P. 13458-13469.