Первапорационные полиуретановые мембраны на основе аминоэфиров борной кислоты

Сидорова М.И, Дулмаев С.Э., Давлетбаева И.М., Клинов А.В., Фазлыев А.Р,

Сазонов О.О., Малыгин А.В.

Магистрант, 1года

Казанский национальный исследовательский технологический

университет.

г. Казань, ул. Карла Маркса д.68

Email: impsble@gmail.com

С использованием полиизоцианатов и гиперразветвленного аминоэфира борной кислоты (Схема) в качестве основного структурного элемента полимерной матрицы, получены тонкопленочные полиуретановые материалы [1], исследованные в данной работе в качестве селективного слоя первапорационных мембран. Получены экспериментальные данные по обезвоживанию водных растворов этанола и изопропанола в процессе первапорации.

Схема формирования аминоэфиров борной кислоты.

Было показано, что мембраны, полученные из раствора, обладают однородной внутренней структурой и высокой механической стойкостью. В ходе экспериментов при разных температурах (40(С/60(С) были получены следующие результаты: поток (приведенный к толщине селективного слоя (=10 мкм) составил 0,15/0,41 кг/м2, коэффициент разделения 19,8/6,2 при разделении смеси с концентрацией этанола 85% масс; и поток 0,044/0,148 кг/м2ч с коэффициентом разделения 188/45 при обезвоживании 85% раствора изопропанола.

Литература

1. I.M. Davletbaeva, S.E. Dulmaev, O.O. Sazonov, A.V. Klinov, R.S. Davletbaev, A.M. Gumerov // RSC Adv. ( 2019. № 9 ( P.23535-23544.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-19-00136