Исследование зависимости степени растворимости карбонатной породы от состава кислотных растворов

Устинская К.Ю., Мерзляков К.К.

Студент, 4 курс бакалавриата

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина,

Факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E–mail:kseniaustinskaya23@mail.ru

Кислотная обработка (КО) призабойной зоны пласта (ПЗП) - распространённый метод интенсификации нефтегазодобычи. Эффективность обработки зависит от большого количества факторов, в том числе от скорости реакции кислоты с породой. Снижению выработки кислоты на начальном этапе и, как следствие, увеличению глубины проникновения кислотного состава в пласт способствуют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Исследование способности ПАВ препятствовать диффузии протонов кислоты к поверхности породы позволяет определить наиболее эффективное сочетание концентраций кислоты и ПАВ [1].

В данной работе изучалась степень растворения карбонатной породы гравиметрическим методом в растворах сульфаминовой кислоты концентраций 1, 5, 15% (масс.)  с добавлением 0,01%, 1% (масс.) Нефтенол ГФ или без добавления ПАВ. Результаты эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты растворения образцов карбонатной породы в различных кислотных составах

| Концентрация САК, % масс. | Концентрация ПАВ Нефтенол ГФ, % масс. | Степень растворения, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,43 |
|  | 0,01 | 0,81 |
|  | 1 | 0,96 |
| 5 | 0 | 6,46 |
|  | 0,01 | 5,80 |
|  | 1 | 5,49 |
| 15 | 0 | 20,24 |
|  | 0,01 | 16,58 |
|  | 1 | 11,04 |

В случае 1% (масс.) раствора добавление катионного Нефтенол ГФ ускоряет реакцию между кислотой и карбонатной породой. Для 5% и 15% (масс.) растворов добавление ПАВ способствует замедлению реакции причём тем сильнее, чем больше его массовая доля в растворе. Наиболее эффективно ПАВ работает в 15% (масс). растворе кислоты.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что увеличение количества протонов в растворах 5%,15% (масс.) способствует образованию поверхностно-активных катионов, их адсорбции на поверхности породы и, как следствие, формированию на ней гидрофобного слоя, позволяющего снижать степень растворения образцов карбоната.

Литература

1. Силин М. А. и др. Кислотные обработки пластов и методики испытания кислотных составов. – 2011.