Получение и исследование фотокаталитических свойств композитов WO3/rGO/C3N4

Медведева Е.Д.1, Козлов Д.А.2

Студентка, 1 курс бакалавриата

1,2МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2 ИОНХ РАН, Москва, Россия

E-mail: katiamedve@yandex.ru

В настоящее время много внимания уделяется различным фотокаталитическим системам, реализующим протекание реакции по Z-схеме, так как они позволяют достичь определенных положений валентных зон и зон проводимости для реализации таких фотокаталитических реакции, как фотолиз воды или восстановление углекислого газа. Такие системы обладают рядом преимуществ по сравнению с индивидуальными полупроводниковыми фотокатализаторами, в которых протекание данных реакций сопровождается высокой вероятностью рекомбинации электрон-дырочной пары и широкой запрещенной зоной. Использование композитов на основе восстановленного оксида графена как медиатора в Z-схеме является перспективным направлением развития гетерогенного фотокатализа. Помимо этого, введение восстановленного оксида графена в состав композитов позволяет увеличить сорбционную способность таких материалов. В качестве полупроводников с низким и высоким положением зон наиболее оптимальными могут являться оксид вольфрама и нитрид углерода, так как они хорошо изучены и подходят по зонной структуре.

Таким образом, целью данной работы являлся синтез и исследование фотокаталитических и сорбционных свойств композитных материалов WO3/rGO/C3N4. В ходе работы был осуществлен синтез WO3 гидротермальным методом с использованием вольфраматов натрия и аммония. Были отработаны методики синтеза оксида графена окислением графита с получением стабильных золей с последующей характеризацией продуктов, и был выполнен синтез нитрида углерода путём отжига меламина в атмосфере азота. Композитные материалы состава C3N4/rGO/WO3 были синтезированы различными методами, такими как совместный отжиг прекурсоров и отжиг оксида графена с добавлением нитрида углерода и оксида вольфрама, с варьированием соотношения фаз в получаемых композитах, определено влияние условий синтеза и состава композитов на сорбционные и фотокаталитические способности полученных композитов.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИОНХ РАН в области фундаментальных научных исследований.