Композитные материалы для высокотемпературной термометрии на основе ароматических карбоксилатов тербия и европия в матрице полистирола

Вяльцев М.Б.1, Целых Л.О.2

1 Факультет Наук о Материалах МГУ имени М.В. Ломоносова,

119991, Москва, Россия, e-mail mikhail.vialtsev@ucloud.com

2 Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

119991, Москва, Россия, e-mail

Высокоточная люминесцентная термометрия незаменима, когда требуется измерять температуру маленьких, быстродвижущихся или труднодоступных объектов. Наиболее перспективными материалами для люминесцентной термометрии являются координационные соединения лантанидов, в частности тербия и европия. К их достоинствам можно отнести узкие эмиссионные полосы с постоянным положением и высокую интенсивность люминесценции, которая, вопреки низкой поглощающей способности самих лантанидов, достигается благодаря эффекту “антенны”. Применяя соединения нескольких лантанидов, можно использовать для измерения температуры температурный отклик LIR – соотношение интегральных интенсивностей полос люминесценции двух металлов, что избавляет от необходимости дополнительных калибровок термометра, благодаря “внутреннему стандарту”.

Существуют работы, посвящённые высокотемпературной термометрии на основе неорганических соединений, обладающих высокой термической стабильностью, однако относительно низкой яркостью люминесценции. С другой стороны, органические соединения лантанидов, несмотря на высокую интенсивность люминесценции, за редким исключением обладают низкой термической стабильностью. Исключением являются некоторые ароматические карбоксилаты лантанидов, которые сочетают высокую температурную стабильность (до 400-600℃) с яркой люминесценцией. Таким образом, целью данной работы является тестирование возможности использования мелкодисперсной смеси карбоксилатов тербия и европия, допированной в полимер, для высокотемпературной люминесцентной термометрии.

В качестве объектов исследования были выбраны Eu(mfb)3Bphen и Tb(czb)3, где Hmfb – монофторбензойная кислота, Bphen – батофенантролин, Hczb – 4-(9H-карбазол-9-ил)бензойная кислота, поскольку в нашей научной группе уже было показано, что они обладают яркой люминесценцией, высокой термической стабильностью, а также их люминесценция возбуждается длиной волны 365 нм, что даёт возможность использовать самый распространенный источник возбуждения. Для удобства практического применения в виде покрытий на поверхности полученные комплексы были допированы в полистирол (PS), который был выбран из-за своей доступности, термической стабильности и хороших механических свойств. В качестве температурного отклика был выбран .

В результате работы были получены и подробно охарактеризованы композиты PS|Tb(Czb)3, PS|Eu(mfb)3Phen и PS|Tb(Czb)3|Eu(mfb)3Phen. Показано, что все люминесцентные характеристики практически не меняются при допировании люминофоров в полистирол. Исследования термического поведения показало, что интенсивность люминесценции ожидаемо падает с ростом температуры, при этом температурная зависимость люминесценции КС тербия и европия различна, что приводит к возникновению температурно-зависимого сигнала LIR. Таким образом, был получен первый материал для высокотемпературной термометрии на основе органических соединений – КС лантанидов PS|Tb(Czb)3|Eu(mfb)3Phen, – чувствительность которого достигает 1,4 %/K.