Разработка универсального нанопокрытия, для придания хирургической сетке бактерицидных свойств.

Гасанбекова З.М.

студентка

Дагестанский государственный медицинский университет

лечебный факультет, Махачкала, Россия.

Как известно, использование сеток является стандартной процедурой в хирургии грыжесечения. Ежегодно в мире выполняется около 20 миллионов герниопластических операций, 2/3 из которых выполняются с использованием различных грыжевых сеток [1]. Инфекции, связанные с имплантатом, возникающие в результате образования биопленок, стали распространенной проблемой, поскольку введенный инородный материал является идеальной средой для бактериальной колонизации [2,3]. К сожалению, было доказано, что системные антибиотики не обеспечивают эффективного лечения инфекции, вызванной имплантатом. Функционализация антибактериальной поверхности является наиболее эффективным способом уменьшения инфекций, связанных с имплантатом [4].

Цель исследования - использование нанотехнологических подходов для профилактики и лечения инфекций, ассоциированных с сеткой на полипропиленовых грыжевых сетках. В этом проекте мы стремились разработать новые многослойные наноматериалы, такие как нанопленки TiO2, легированные ванадием, для покрытия грыжевой сетки с антибактериальными свойствами, основанные на методе осаждения атомных слоев (ALD).

В данном проекте особое внимание было уделено нанопокрытию TiO2, легированному ванадием (V) [5–8]. Легирование ванадием представляет собой многообещающую стратегию повышения антибактериальной активности TiO2 в видимом свете [9,10]. Образцы сеток помещались в камеру реактора ALD. Тонкие пленки Al2O3 были нанесены на подложки PP грыжевой сетки с использованием Al (CH3) 3 и H2O, затем TiO2 и V2O5 были выращены на слое Al2O3 с использованием TiCl4, VOCl3 и H2O в качестве предшественников ALD, а N2 служил в качестве продувочного газа. Тонкие пленки TiO2, легированные ванадием, выращивались при температуре (85–95) ° C. Всего было выполнено 250 циклов (100 циклов для Al2O3 и 150 суперциклов для пленок TiO2 / V2O5), соответствующих 38 нм пленки (Al2O3 + TiO2 / V2O5). Все образцы стерилизовали ультразвуком в 70% этаноле с последующим УФ-облучением (30 минут) для биологических экспериментов с животными.

Чтобы определить свойства нового покрытия Al2O3 + TiO2 / V2O5 сетки были протестированы на животных. В настоящем исследовании были использованы 5 кроликов-самцов (в возрасте 4 месяцев, весом 2,5-3,0 кг) и 10 крыс. Через 7, 14, 30 и 60 дней грыжевые сетки с окружающими мягкими тканями удалялись и фиксировались для гистологических и цитологических исследований. Мы сравнили воспалительные реакции в сыворотке и тканях, а также отложение коллагена, вызванное сетками из полипропилена без покрытия и с добавлением ванадия, покрытого TiO2. Животные были размещены в индивидуальных клетках и ежедневно наблюдались на предмет выявления воспалительных реакций.

Полагаясь на результаты гистологического исследования изъятых из организмов сеток можем сказать, что нанопокрытие предотвращает развитие воспалительных процессов и грубой соединительной ткани вокруг сетки и при этом сохраняет свойства самого материала.

Список литературы.

- Ashkarran A.A., Aghigh S.M., Kavianipour M., Farahani N.J. Visible light photo-and bioactivity of Ag/TiO2 nanocomposite with various silver contents. Curr Appl Phys. 2011, 11(4),1048-1055.

2. Deysine M. Pathophysiology, prevention, and management of prosthetic infections in hernia surgery. Surg Clin North Am 1998, 78, 1105–1115.[3] M. Salwiczek,  Y.  Qu,  J. Gardiner,  R.A.  Strugnell, T. Lithgow,  K.M.  McLean,  H.  Thissen, Emerging  rules  for  effective antimicrobial  coatings. Review. Trends in Biotechnology,  2014,  32,  82-90.

3. Gupta S.M., Tripathi M. A review of TiO2 nanoparticles. Chin. Sci. Bull. 2011, 56, 1639–1657.

4. Keleher J., Bashant J., Heldt N., Johnson L., Li Y. Photocatalytic preparation of silver-coated  TiO2 particles for antibacterial applications. World J. Microbiol. Biotechnol. 2002, 18, 133−139.

5. Luijendijk RW, Hop WC, van den Tol MP, A comparison of suture repair with mesh repair for incisional hernia. N Engl J Med 2000, 343, 392–398.

6. Martin S.T. J. Phys. Chem. 1994, 98, 13695

7. Nakano R., Hara M., Ishiguro H., Yao Y., Ochiai T., Nakata K., Murakami T., Kajioka J., Sunada K., Hashimoto K. Broad spectrum microbicidal activity of photocatalysis by TiO2. Catalysts 2013, 3, 310–323.

8. Vasilev K, Cook J, Griesser HJ. Antibacterial surfaces for biomedical devices. Expert Rev Med Devices. 2009, 6(5),553-567.

9. Yang X.X, Cao C., Hohn K., Erickson L.  J. Catal. 2007, 252- 296