Исследование взаимосвязи параметров синтеза и магнитных свойств железо - европиевого граната, полученного из сверхкритического флюида CO2 (методом  SAS)

Ерофеева А.Р.1, Ефремова Е.И.1, Соколов И.Е.1

Студент

1МИРЭА - Российский технологический  университет, Институт тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: anastasiya1707a@mail.ru

Гранаты являются перспективными магнитными материалами и находят широкое применение  в современных технологиях. Свойства магнитных керамических материалов сильно зависят от условий синтеза и представляют собой компромисс в выборе между размером кристаллита и качеством магнитных свойств. Изменение растворяющей способности сверхкритического диоксида углерода, путем варьирования значений давления, температуры и концентрации позволяет получать наночастицы контролируемого размера [1]. Цель данного исследования - изучение влияния условий синтеза на магнитные свойства наноразмерных порошков сложного оксида ЖЕГ с использованием на начальной стадии метода сверхкритического флюидного антирастворителя (СО2).

Прекурсоры были приготовлены совместной микронизацией органических солей европия и железа (II) из одного раствора с соотношением компонентов, отвечающим составу ЖЕГ, при различных давлениях. Исследование комплексом физико-химических методов анализа: ДСК/ТГ, РФА, ИК-спектроскопия, ПЭМ, показало, что все образцы, полученные методом SAS, являются рентгеноаморфными твердыми растворами на основе исходных солей.

Таблица 1 - Значения намагниченности насыщения порошков ЖЕГ, полученных при различных давлениях.

| P, MPa | Ms, emu/g |
| --- | --- |
| 9 | 6,37 |
| 15 | 11,47 |
| 25 | 14,2 |

Магнитные характеристики  наноструктурных материалов могут значительно изменяться по сравнению с характеристиками объемных материалов [2]. Значения намагниченности насыщения порошков ЖЕГ, синтезированных из прекурсоров методом SAS при различных давлениях и прокаленных при 800оС, представлены в таблице 1. Выявлено, что в образце Eu3Fe5O12, полученном при пониженном давлении, падает намагниченность насыщения. Это согласуется с изменением максимального пересыщения в системе, которое уменьшается с давлением в диапазоне 9–25 МПа. Таким образом, более высокое максимальное пересыщение, достигаемое при более низких давлениях, приводит к меньшему размеру частиц и уменьшению параметра кристаллической решетки.

Установлено, что уменьшение давления при синтезе прекурсоров методом SAS способствует получению частиц нанопорошков железо - европиевого граната меньшего размера и снижению их намагниченности насыщения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-29-06013.

Литература

1. Соколов И.Е., Ефремова Е.И., Боева Н.М., Ерофеева А.Р., Колобанов А.И., Сигов А.С., Фомичев В.В. Анализ стадий формирования железо - иттриевого граната из прекурсора, полученного методом сверхкритического антисольвентного осаждения CO2 // СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ФЛЮИДЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. 2020. Т.15. №. 3. С. 73-86.

2. Динь Ван Так, И. Я. Миттова, В. О. Миттова. Получение нанокристаллов Y3Fe5O12 методом химического осаждения и  их магнитные свойства // ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ. 2010. № 1. С. 11-14