Фотокатализаторы на основе наночастиц ZnO для утилизации фармакологических отходов методом фотодеградации

Медведский А.В., Плоходько В.Р., Щербович А.А.

Студент, 2 курс бакалавриата

Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета

E–mail: aleksander.medvedskiy@gmail.com

Фармакологические отходы способны оказывать негативное влияние на здоровье человека [1]. Гетерогенный фотокатализ с использованием нанокатализаторов на основе ZnO является эффективным способом разложения такого рода отходов, содержащихся в водных средах. Но для применения существующих материалов в промышленных масштабах необходимо повысить их фотокаталитическую активность. Перспективными методами модификации катализаторов на основе ZnO является его импрегнирование наночастицами серебра, а также плазменная обработка в процессе синтеза [2].

Наночастицы ZnO получали капельным добавлением 25 мл NaOH 0,4 моль/л в 25 мл ZnSO4 0,2 моль/л с приблизительной скоростью добавления 5 мл/мин. После перемешивания магнитной мешалкой SOLOR SCUID IKAMAG WHITE (IKA, Германия) со скоростью 150 об/мин в течение 60 мин раствор выдерживали при температуре 60°С в течение 2 ч. Композитные наночастицы Ag-ZnO получали добавлением 6 мл аскорбиновой кислоты 0,01 моль/л и 13 мл AgNO3 0,01 моль / л в раствор NaOH и ZnSO4 при перемешивании в тех же условиях, что и в первом эксперименте, и снова раствор выдерживали при температуре 70°С в течение 2 ч [3].

Фотокаталитическую активность исследовали в модельной реакции разложения кофеина бензоната натрия, симулирующего фармакологические отходы, под действием ультрафиолетового излучения в водных суспензиях синтезированных образцов. В качестве количественной характеристики активности образцов использовали константу скорости реакции, определяемую по наклону графика зависимости логарифма концентрации разлагаемого вещества от времени. Относительную концентрацию модельного вещества Cr определяли по данным измерений оптической плотности в максимуме поглощения:

,                                            (1)

где C0 – начальная концентрация модельного вещества, C(t) – концентрация модельного вещества после облучения его УФ излучением в момент времени t, A0  и At – оптическая плотность раствора модельного вещества в максимуме поглощения  (λ=272 нм) до начала облучения и в момент времени t после начала облучения образца соответственно.

В результате, были получены константы реакции для ZnO и Zn + Ag, равные k1=8,97×10-4 с-1 и k2=7,615×10-4 с-1, соответственно. Таким образом, текущая модификация катализаторов неэффективна в реакциях фотодеградации кофеина.

Работа выполнена в рамках ГПНИ “Конвергенция. Микромир, плазма и Вселенная. 9490- 8.1ГПНИ/6758192.НИР 8.” и гранта Министерства образования РБ по проекту «Плазмоиндуцированная модификация допированных плазмонными наночастицами катализаторов для фотодеградации фармакологических отходов»

Литература

1. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste/. – Дата доступа: 26.02.2021.

2. Savastenko, N., et. al (2020). Effect of silver nanoparticles impregnation on efficiency of plasma treated ZnO-based photocatalysts. High Temperature Material Processes: An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes. 24. 10.1615/HighTempMatProc.2020033434.

3. Tran Thi, et. al. (2019). Journal of Chemistry, 2019, 1–13. doi:10.1155/2019/2979517